固井消泡剂、油田固井砂浆消泡剂

一、【产品特性】：

油田固井砂浆消泡剂专门解决石油开采中消泡问题。主要由有机羟基化合物、白炭黑、特种增效剂和分散剂组成。对于除去作业中顽固细小泡沫有明显效果，并具有良好的消泡、抑泡和脱气效果。本品分散性好，用量少，能很好地分散在浆料中，抑止泥浆中的因其它助剂等原因产生的顽固性泡沫。因本品具有耐高温高剪切性，所以在钻井时不会因高温而失去消泡性能。对泥浆及相关助剂无影响。完全保障石油开采正常生产。

二、【技术指标】：

型号…………………………………B-269/270/271

外观…………………………………淡黄色液体/乳白色液体

pH值………………………………..6.5～7.5

水溶性………………………………分散于水中

粘度(25)…………………………500～1500mpa.s 1000 ～1500mpa.s

离子性………………………………非离子性 弱离子性

闪火点………………………………不可燃

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、【产品特点】：

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、不燃、不爆。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、【应用场合】：

油田固井砂浆消泡剂用于油田固井(砂浆)、也可于油水分离过程。

五、【使用方法】：

推荐用量：油田固井砂浆消泡剂直接加入泥浆釜中，使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为0.1%～0.8%,准确用量根据实际实验.

六、【储运包装】：

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

七、【保护措施】：

请参阅本公司《油田固井砂浆消泡剂材料数据(MSDS)》。