河北汇海管业有限公司坐落在风景秀丽的河北省沧州市，企业坚持技术领先、质量创优、持续改进、用户至上的经营理念，引进德标成套无缝钢管生产线，主要设备包括：10万伏变电站、天然气环形加热炉、双柱锯床、穿孔机、延伸机、三辊定径机、六辊矫直机、冷床、高压除磷设施、超声波探伤机、水压试验机等先进设备，其中电控设备从西门子公司引进。项目整条生产线采取全自动控制，使用环形加热炉，天然气作燃料。同时，该项目采用浊环水系统、净环水系统和旋流井系统使水循环使用，无需外排，用水量少；采用变频器、进相器、软启动等节电设备，耗电量小，属于目前国内最先进的无缝钢管生产线。

公司特聘请天津大无缝钢管厂高级工程师，和公司技术人员一起设计了一套先进的钢管生产方案，为今后钢管质量打下了坚实的基础。此外，北京钢铁学院钢铁研究所专家为公司设计制造无缝钢管生产线和工艺技术，保证了产品科技含量持续提高。该项目投产后，采用相关院所、厂家提供的技术数据和工艺参数，通过ＡＰＩ认证和国家产品执行标准，编制作业指导书、工艺流程图、工序作业指导卡、检测指导卡、操作规程等技术资料，用于指导生产，确保产品质量合格、创优。 该项目整条生产线采取全自动控制，使用环形加热炉，天然气作燃料，引进这项新技术的企业。同时，该项目采用浊环水系统、净环水系统和旋流井系统使水循环使用，无需外排，用水量少；采用变频器、进相器、软启动等节电设备。

国内标准有：GB/T8163，GB/T8162，GB/T3087，GB/T5310，GB/T9711！

德标DIN1629 DIN2391 DIN17175 DIN2448等!

美标ASTM A106 A53 A179 A192 A500 API 5L API 5CT等!

日标JIS G3441 G3458 G3462等！

材质有10#，20#，45#，Q345，ST35.8，ST37，ST42，ST52，A53，A106，A179，A192, API 5L /GR.B-X60,API 5CT等多种！

API 5L石油管线管：我公司可以生产API 5L无缝钢管的规格为：1/4寸-12寸，ERW直缝钢管的规格为：48.3mm-1524mm,SSAW螺旋钢管的规格为：219mm -2220mm。

锅炉管：本公司长年加工生产各种材质，多中规格的高，中，低压锅炉管，标准有：GB3087-1999，GB5310-1995，ASME SA450, ASME SA530, ASTM A192, ASTM SA106-97a, ASTM A213-95a, DIN 17175-1979,BS3059:Part2:1990, ISO 9329-1,JIS G3458, JIS G3461等全部标准，规格有：1/2寸-12寸，外径21.3-323.9mm*壁厚2-30mm，本公司出口经验丰富，出口量大，同时有能力按客户要求进行热处理！

我公司服务过的部分工程项目有：内蒙蒙化海渤发电有限公司、徐州电厂、深圳西部电厂、吉林松花江热电厂、江苏省电力建设三公司、锦州化工（集团）有限责任公司、山东鲁西化工、广州泰山石化发展公司、新疆新化化肥有限公司、锦西炼油石化总厂、北京首钢建设公司、包头钢铁（集团）有限公司、北京燃气公司、天津燃气公司、吉林热力总公司、辽宁兴城热力总公司、中国一重集团大连加氢反应器制造公司、沈阳锅炉厂、武汉造船厂、山西焦化股份有限公司等！

我公司郑重向你承诺：保证以最好的质量，以最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。纵观今天，展望未来，我公司充满信心和希望，决心以最优质的品牌和良好的服务，与国内外用户真诚合作，共创美好未来！

厚壁无缝钢管按材质分类
钢管的材质为10#、20#、35#、45#称为普通钢管， 16Mn介于普通钢管和合金钢管之间称为低合金钢管，钢管的材质为27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo以及不锈钢管统称为合金钢管。
219-1600mm，壁厚20-300mm；可按长度，壁厚要求订做无缝钢管。材质20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、15CrMo、42CrMo、40Cr、12CrMoVG的各种规格型号钢管-无缝钢管等，长度不限。
美标钢管中ASTM A53 Gr.B一般用途无缝钢管，ASTM A106/A53 Gr.B倒角的倒棱的倒坡口的钢管， Bs1387-1985 高频焊管和镀锌管， ASTM A333 -40℃-101℃低温无缝钢管.，ASTM A179换热器及冷凝器用无缝钢管. 钢管长度：可5.8米定尺，6米定尺，以及长达12米定尺，还可根据用户需要定尺。
产品外径为1/2″-28″,21.3-711.2mm，壁厚SCH30、SCH40、STD、XS、SCH80、SCH160、XXS etc. 无缝管按要求可以进行表面防腐处理，两端带塑料管帽，可按要求倒棱，并可办理商检。
备注：１、为您大量供应各种特殊壁厚，材质无缝管，冷拔精密管及各种热扩管。
   ２、我们的宗旨是：让您省钱、省事、省心

公司拥有先进的X射线工业电视在线探伤、超声波在线探伤、磁粉探伤、水压等完备的产品检测设备。公司产品销往全国各省、市，得到用户好评，尤其一些特殊型号钢管,用于建筑业。在国内大钢管厂不生产的情况下，我无缝钢管厂产品填补了国内空白，解决了建设单位的特殊需要。

厂生产的无缝管。公司主营：钢管、无缝钢管、合金钢管、流体钢管、结构钢管及各种高中低压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、结构用管等。
   主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
   执行标准：一般结构用无缝钢管：（GB/T8162-1999）
    　　输送流体用无缝钢管：（GB/T8163-1999）
    　　低中压锅炉用无缝钢管：（GB/T3087-1999）
    　　高压锅炉用无缝钢管：（GB/T5310-1995）
      　化肥专用无缝钢管：（GB/T6479-2000）
       　石油裂化用无缝钢管：（GB/T9948-1988）
      　船舶专用管：（GB/T5312-1998）等 
多年来，我公司本着“质优高效，守约重誉”的经营理念给广大新老客户提供质优价廉的产品和售后服务。凭借良好的信誉,雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格愿与新老客户真诚协作，共创伟业节假日不休息。