联苯胺黄

| 中文名称; 联苯胺黄. CAS No; 5102-83-0. 分子式; C36H34N6O4CL2. | 英文名称; Pigment Yellow 12. EINECS; 225-822-9. 分子量; 685.59896. |
| --- | --- |

联苯胺黄G (PY12)，颜料黄12， 半透明型，耐光牢度优良，低粘度，易分散，储存稳定性好，部分

剂型高流动度，无荧光，剂型不同有高透明和高遮盖力之分，分为红光黄和绿光黄两种。

中文别名:颜料黄 12;2,2'-(3,3'-二氯-1,1'-联苯-4,4'-双偶氮)双[N-(2,4-二甲基苯基)-3-氧代-丁酰胺];颜料黄 13;永固黄 GR;颜料黄13;联苯胺黄G;颜料永固黄;颜料黄 12 [CI 21090]

外观性状:黄色粉末，熔点317℃。在150℃加热20min微变绿。密度1.24～1.53g/cm3。在浓硫酸中为红光检色，稀释后呈棕光红色；在浓硝酸中为棕光黄色。本品较C. I. 颜料黄1抗溶剂及抗迁移性强，着色力高，耐晒性和透明性亦较好

第一部分 -产品名称
国际索引号: C. I. PIGMENT Yellow 12
商品名称: 颜料黄12  联苯胺黄G
产品系列: 偶氮系有机颜料

第二部分 – 物化性质
色光: 中性黄色
分子量: 629.49
分子式: C32H26Cl2N6O4
吸油量(ml/100g): 25-80
PH: 6.5-7.5

第三部分 – 牢度性能
耐光性: 5-6
耐热性: 180℃
耐水性: 4
耐油性: 5
耐酸性: 5
耐碱性: 5

第四部分 – 产品型号及性能
广泛用于油墨，可用于涂料印花色浆及塑料着色。

第五部分 – 包装规格
纸袋：10公斤、20公斤、25公斤
铁桶：15公斤、25公斤

- 联苯胺黄用途

【用途一】用于油墨、油漆、橡胶、塑料、涂料印花浆、文教用品的着色

【用途二】主要用于油墨、塑料和橡胶的着色

【用途三】主要用于橡胶、塑料制品等的着色，也用于油墨涂料等行业。

【用途四】主要用于涂料、油墨、涂料印花以及橡胶和塑料制品的着色。

【用途五】主要用于油墨、橡胶、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯及酚醛、脲醛等塑料的着色，也用于纺织品的涂料印花，还可用于涂料及纸张的着色。该品具有优良的鲜艳度、着色力强，耐晒好，且有较好的透明度和遮盖力，用途广泛。

性状;黄色粉末,熔点317度,在浓硫酸中为红光橙色,稀释后呈棕光红色;着色力极强,耐晒性较好,吸油量55;流动性17-23;耐光3-4;耐酸5;耐碱4-5;耐水5;
    在国际标准的基础上改性产品,GAS:12加入量150g就可以着色1吨复合肥的内着色,亲水性好,