《金相检验软件系统2010》是为从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统，它的基本原理是：用视频采集卡或数码相机等硬件设备，采集到金相显微镜中的金相图片，再对该图片进行处理和分析，得到相关检验结果。该软件的主要功能如下：

⒈自动评级：

本软件以检验标准为依据，开发出了391个软件功能模块，用户可根据需要，选择检验项目，在本软件的帮助下，完成检验工作。目前本系统的软件模块清单如下：

| 001金属平均晶粒度 金属增均晶粒度测定方法 | GB 6394-2002 |  | 自动评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 002钢中非金属夹杂物显微评定方法 | GB 10561-05 |  | 自动评级 |
| 003贵金属氧化亚铜金相检验 | GB 3490-03 |  | 自动评级 |
| 004脱（渗）碳层深度测定 | GB 224-08 |  | 自动评级 |
| 005铁素体晶粒延伸度测定 | GB 4335-84 |  | 自动评级 |
| 006工具钢大块碳化物评级 | GB 4462-84 |  | 自动评级 |
| 007不锈钢相面积含量测定 | GB 64101-86 |  | 自动评级 |
| 008灰铸铁金相 铸铁共晶团数量测定 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 009定量金相测定方法 | GB/T 15749-08 |  | 自动评级 |
| 010金属平均晶粒度 铸造铝铜合金晶粒度测定 | GB 10852-89 |  | 自动评级 |
| 011钢的显微组织评定 游离渗碳体组织分析 | GB/T 13299-91 |  | 自动评级 |
| 012钢的显微组织评定 低碳变形钢的珠光体组织分析 | GB/T 13299-91 |  | 自动评级 |
| 013钢的显微组织评定 带状组织分析 | GB/T 13299-91 |  | 自动评级 |
| 014钢的显微组织评定 魏氏组织分析 | GB/T 13299-91 |  | 自动评级 |
| 015汽车渗碳齿轮金相 马氏体针叶长度评级 | QC/T 262-1999 |  | 自动评级 |
| 016钢的显微组织评定 屈氏体含量计算 | SG 1979 |  | 自动评级 |
| 017汽车渗碳齿轮金相 碳化物评级 | QC/T 262-1999 |  | 自动评级 |
| 018汽车渗百炼成钢齿轮金相 残余奥氏体评级 | QC/T 262-1999 |  | 自动评级 |
| 019金属平均晶粒度 珠光体平均晶粒度测定方法 | GB 6394-2002 |  | 自动评级 |
| 020珠墨铸铁金相 球化分级 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 021珠墨铸铁金相 石墨大小分级 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 022球墨铸铁金相 珠光体数量分级 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 023球墨铸铁金相 铁素体和珠光体数量分级（含石墨、渗碳体百分比） | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 024计算孔度大小和分布 | BJYF 2001 |  | 自动评级 |
| 025铸造铝硅合金 钠变质 | JB/T 7946.1-1999 |  | 自动评级 |
| 026铸造铝硅合金 磷变质 | JB/T 7946.1-1999 |  | 自动评级 |
| 027铸造铝硅合金 过烧 | YB/T 7946.2-1999 |  | 自动评级 |
| 028铸造铝合金 针孔 | WB/T 7946.3-1999 |  | 自动评级 |
| 029履带车辆渗碳齿轮 渗碳齿轮 碳化物 | WJ 730-82 |  | 自动评级 |
| 030履带车辆渗碳齿轮 渗碳齿轮 马氏体及残余奥氏体 | WJ 730-82 |  | 自动评级 |
| 031履带车辆传动齿轮 车体传动齿轮 碳氧化合物 | GY 674-75 |  | 自动评级 |
| 032履带车辆传动齿轮 发动机齿轮 碳氧化合物 | GY 674-75 |  | 自动评级 |
| 033内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 1 碳化物分级 | HBJ 2000 |  | 自动评级 |
| 034内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 2 马氏体片长分级 | HBJ 2000 |  | 自动评级 |
| 035内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 3 残余奥氏体分级 | HBJ 2000 |  | 自动评级 |
| 036内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 4 心部组织分级 | HBJ 2000 |  | 辅助评级 |
| 037内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 5 内氧化分级 | HBJ 2000 |  | 自动评级 |
| 038内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 6 表面脱碳分极 | HBJ 2000 |  | 自动评级 |
| 039铬轴承钢 1 中心疏松 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 040铬轴承钢 2 一般疏松 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 041铬轴承钢 3 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 042铬轴承钢 4 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 043铬轴承钢 5 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 044铬轴承钢 6 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 045铬轴承钢 7 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 046铬轴承钢 8 | YB 9-68 |  | 辅助评级 |
| 047高速工具钢 大截面锻制钢材 共晶碳化物 | GB 9942-88 |  | 辅助评级 |
| 048高速工具钢棒 1 钨系 共晶碳化物 网系 | GB 9943-88 |  | 辅助评级 |
| 049高速工具钢棒 1 钨系 共晶碳化物 带系 | GB 9943-88 |  | 辅助评级 |
| 050高速工具钢棒 2 钨相系 共晶碳化物 网系 | GB 9943-88 |  | 辅助评级 |
| 051高速工具钢棒 2 钨相系 共晶碳化物 带系 | GB 9943-88 |  | 辅助评级 |
| 052铝及铝合金加工制品显微组织 | GB/T 3246.1-2000 |  | 辅助评级 |
| 053铝及铝合金加工制品低倍组织 | GB/T 3246.2-2000 |  | 辅助评级 |
| 054钢材断口检验 | GB 1814-79 |  | 辅助评级 |
| 055汽车渗碳齿轮金相 奥氏体含量测定 | QC/T 262-1999 |  | 自动评级 |
| 056灰铸金金相 贝氏体含量测定 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 057高碳钢盘条素氏体含量金相检测方法 | YB/T 169-2000 |  | 自动评级 |
| 058灰铸铁金相 石墨分布形状 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 059灰铸铁金相 石墨长度 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 060一般工程用铸造百炼成碳钢金相 显微组织 | GB 8493-87 |  | 自动评级 |
| 061一般工程用铸造百炼成碳钢金相 混有珠光体的铁素体显粒度 | GB 8493-87 |  | 辅助评级 |
| 062金属平均晶粒度 金属的平均晶粒度评级 | ASTM E112/LSO 643 |  | 自动评级 |
| 063珠墨铸铁金相 磷共晶数量 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 064珠墨铸铁金相 渗百炼成钢体数量 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 065灰铸铁金相 珠光体片间距 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 066灰铸铁金相 珠光体数量 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 067灰铸铁过冷石墨含量 | SS 2002-01 |  | 自动评级 |
| 068碳钢石墨化检验及评级标准 | DL/T 768-2001 |  | 辅助评级 |
| 069火电厂用20号钢珠光体球化评级标准 | DL/T 764-1999 |  | 辅助评级 |
| 070火力发电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准 | DL/T 787-2001 |  | 辅助评级 |
| 071火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准 | DL/T 773-2001 |  | 辅助评级 |
| 072硬质合金 碳化物晶粒度测定<≈LS 4499-1978> | GB 3488-1983 |  | 自动评级 |
| 073硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定<≈LSO 3505-1978> | GB/T 3489-1983 |  | 自动评级 |
| 074金属平均晶粒度 黑白相面积及晶粒度评级 | BW 2003-01 |  | 自动评级 |
| 075内燃机 活寨销 金相检验 马氏体分级 | JB/T 8118.2-1999 |  | 辅助评级 |
| 076内燃机 活寨销 金相检验 碳化物分级 | JB/T 8118.2-1999 |  | 自动评级 |
| 077钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | GB 5617-2005 |  | 自动评级 |
| 078钢件感应淬火金相检验 | JB/T 9204-2008 |  | 自动评级 |
| 079珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 硬化层显微组织分级 | JB/T 9205-2008 |  | 辅助评级 |
| 080珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 硬化层浓度的检验 | JB/T 9205-2008 |  | 自动评级 |
| 081钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 原始组织的检验 | GB 11354-2005 |  | 自动评级 |
| 082钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 渗氮层深度测定 | GB 11354-2005 |  | 自动评级 |
| 083钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 渗氮层脆性检验 | GB 11354-2005 |  | 辅助评级 |
| 084钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 渗氮层疏松检验 | GB 11354-2005 |  | 辅助评级 |
| 085钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 渗氮扩散层中氮化物检验 | GB 11354-2005 |  | 辅助评级 |
| 086铁基粉末治金烧结制品金相标准 珠光体 | JB/T 2798-1999 |  | 自动评级 |
| 087铁基粉末治金烧结制品金相标准 渗碳体 | JB/T 2798-1999 |  | 自动评级 |
| 088铁素体可锻铸铁金相标准 石墨形状 | JB 2122-77 |  | 辅助评级 |
| 089铁素体可锻铸铁金相标准 石墨形状分级 | JB 2122-77 |  | 辅助评级 |
| 090铁素体可锻铸铁金相标准 石墨分布 | JB 2122-77 |  | 辅助评级 |
| 091铁素体可锻铸铁金相标准 石墨颗数 | JB 2122-77 |  | 自动评级 |
| 092铁素体可锻铸铁金相标准 珠光体形状 | JB 2122-77 |  | 辅助评级 |
| 093铁素体可锻铸铁金相标准 珠光体残余量分级 | JB 2122-77 |  | 自动评级 |
| 094铁素体可锻铸铁金相标准 渗碳体残余量分级 | JB 2122-77 |  | 自动评级 |
| 095铁素体可锻铸铁金相标准 表皮层厚度 | JB 2122-77 |  | 自动评级 |
| 096内燃机进排气门金相检验 奥氏体晶粒度<按GB 6394标准> | JB/T 8188.2-1999 |  | 自动评级 |
| 097内燃机进排气门金相检验 游离铁素体 | JB/T 8188.2-1999 |  | 自动评级 |
| 098内燃机进排气门金相检验 奥氏体耐热钢层状析出物 | JB/T 8188.2-1999 |  | 自动评级 |
| 099镁合金加工制品显微组织检验方法 显粒度测定 | GB 4296-04 |  | 自动评级 |
| 100蠕墨铸铁金相 石墨形态 | JB/T 3829-1999 |  | 辅助评级 |
| 101蠕墨铸铁金相 蠕化率 | JB/T 3829-1999 |  | 辅助评级 |
| 102蠕墨铸铁金相 珠光体数量 | JB/T 3829-1999 |  | 自动评级 |
| 103蠕墨铸铁金相 磷共晶类型 | JB/T 3829-1999 |  | 辅助评级 |
| 104蠕墨铸铁金相 磷共晶数量 | JB/T 3829-1999 |  | 自动评级 |
| 105蠕墨铸铁金相 碳化物类型 | JB/T 3829-1999 |  | 辅助评级 |
| 106蠕墨铸铁金相 碳化物数量 | JB/T 3829-1999 |  | 自动评级 |
| 107铝合金铸件 表面质量 针孔级别 | HB963-90 |  | 自动评级 |
| 108内燃机单体铸造活塞环金相检验 石墨的评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 109内燃机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶的分布评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 110内燃机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶的大小评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 111内燃机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶复合物的评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 112内燃机单体铸造活塞环金相检验 游离铁素体的评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 113内燃机单体铸造活塞环金相检验 珠光体的评级 | JB/T 6016-08 |  | 自动评级 |
| 114内燃机单体铸造活塞环金相检验 第一级别图 石墨球化率评级 | JB/T 6724-08 |  | 自动评级 |
| 115内燃机单体铸造活塞环金相检验 第二级别图 石墨大小评级 | JB/T 6724-08 |  | 自动评级 |
| 116内燃机单体铸造活塞环金相检验 第三级别图 游离铁素体评级 | JB/T 6724-08 |  | 自动评级 |
| 117汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 石墨类别 | QC/T 555-2000 |  | 自动评级 |
| 118汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 游离铁素体类别 | QC/T 555-2000 |  | 自动评级 |
| 119汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶分布与网孔 | QC/T 555-2000 |  | 自动评级 |
| 120汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶大小 | QC/T 555-2000 |  | 自动评级 |
| 121汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 磷共晶复合物 | QC/T 555-2000 |  | 自动评级 |
| 122汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 基本组织 | QC/T 555-2000 |  | 辅助评级 |
| 123汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 石墨球化率 | QC/T284-1999 |  | 自动评级 |
| 124汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 石墨大小与数量 | QC/T284-1999 |  | 自动评级 |
| 125汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 游离铁素体 | QC/T284-1999 |  | 自动评级 |
| 126汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验 游离渗碳体、碳化物和磷共晶 | QC/T284-1999 |  | 自动评级 |
| 127钢质模锻件金相组织评级 中碳结构钢正火处理组织 | GB/T 13320-2007 |  | 辅助评级 |
| 128钢质模锻件金相组织评级 低碳低合金结构钢(渗碳钢)正火处理组织 | GB/T 13320-2007 |  | 辅助评级 |
| 129钢质模锻件金相组织评级 中碳结构钢调质处理组织 | GB/T 13320-2007 |  | 辅助评级 |
| 130钢质模锻件金相组织评级 中碳低合金结构钢调质处理组织 | GB/T 13320-2007 |  | 辅助评级 |
| 131高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第一级别图 退火组织 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 132高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第二级别图 淬回火马氏体组织 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 133高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第三级别图 淬回火屈氏体组织 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 134高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第四级别图 碳化物网状组织 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 135高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第五级别图 断口照片 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 136高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 第六级别图 贝氏体淬火组织 | JB/T 1255-2001 |  | 辅助评级 |
| 137钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | GB 5617-05 |  | 自动评级 |
| 138钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 | GB 9450-2005 |  | 自动评级 |
| 139珠光体面积百分比含量测定 | QB JC-01-2003 |  | 自动评级 |
| 140高碳铭轴承钢 第一级别图 中心疏松 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 141高碳铭轴承钢 第二级别图 一般疏松 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 142高碳铭轴承钢 第三级别图 偏析 | GB/T 18254-2002 |  | 辅助评级 |
| 143高碳铭轴承钢 第四级别图 非金属夹杂物 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 144高碳铭轴承钢 第五级别图 显微孔隙 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 145高碳铭轴承钢 第六级别图 显微组织 | GB/T 18254-2002 |  | 辅助评级 |
| 146高碳铭轴承钢 第七级别图 百炼成钢化物网状 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 147高碳铭轴承钢 第八级别图 碳化物带状 | GB/T 18254-2002 |  | 辅助评级 |
| 148高碳铭轴承钢 第九级别图 百炼成钢化物液析 | GB/T 18254-2002 |  | 自动评级 |
| 149金属平均晶粒度 彩色试样图像平均晶粒度测定方法 | GB 6394-2002 |  | 自动评级 |
| 150汽车渗碳齿轮金相检验 马氏体针叶长度评级(测量法) | QC/T 262-1999 |  | 自动评级 |
| 151GCr15钢精密偶件金相检验 马氏体分级 第一级别图 | JB/T 9730-1999 |  | 自动评级 |
| 152合金结构钢针阀件渗碳、热处理 碳化物 第二级别图 | JB/T 9730-1999 |  | 辅助评级 |
| 153合金结构钢针阀件渗碳、热处理 马氏体及残余奥氏体 第三级别图 | JB/T 9730-1999 |  | 辅助评级 |
| 154W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验 淬火后晶粒度 第四级别图 | JB/T 9730-1999 |  | 自动评级 |
| 155W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验 过热程度 第五级别图 | JB/T 9730-1999 |  | 辅助评级 |
| 156渗碳、碳氮共渗零件非渗层(中心)组织标准 | HB 5022-77 |  | 辅助评级 |
| 157冷碳、、碳氮共渗层残余奥氏体标准 | HB 5022-77 |  | 辅助评级 |
| 158渗碳、碳氮共渗碳化物标准 | HB 5022-77 |  | 辅助评级 |
| 159 38CrMoAlA钢氮化零件调质处理金相标准 | HB 5022-77 |  | 辅助评级 |
| 160 38CrMoAlA钢零件氮化层金相标准 | HB 5022-77 |  | 辅助评级 |
| 161汽车碳氮共渗齿轮金相检验 碳氮化合物 | QCn 29018-91 |  | 辅助评级 |
| 162汽车碳氮共渗齿轮金相检验 残余奥氏体及马氏体 | QCn 29018-91 |  | 自动评级 |
| 163工具热处理金相检验标准 | ZB J36 003-87 |  | 辅助评级 |
| 164游离铁素体和奥氏体钢层状析出物评级 | NJ 354-85 |  | 辅助评级 |
| 165奥氏体不锈钢中a-相面积含量金相测定法 | GB/T 13305-08 |  | 自动评级 |
| 166纤维直径测定 | SS 2004-0808 |  | 自动评级 |
| 167低碳结构钢及低碳合金结构钢球化体分级 | JB/T 5074-07 |  | 辅助评级 |
| 168中碳结构钢球化体分级 | JB/T 5074-07 |  | 辅助评级 |
| 169中碳合金结构钢球化体分级 | JB/T 5074-07 |  | 辅助评级 |
| 170不锈钢铁素体含量百分比测定 | GB/T 13298-09 |  | 自动评级 |
| 171汽车感应淬火零件金相检验 | QC/T 502-1999 |  | 自动评级 |
| 172结构钢低倍组织缺陷评级图 | GB/T 1979-2001 |  | 辅助评级 |
| 173薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测 | JB/T 7710-07 |  | 自动评级 |
| 174汽车渗碳齿轮金相检验 | JB 1673-99 |  | 辅助评级 |
| 175内燃机连杆螺栓金相检验标准 | NJ 309-83 |  | 辅助评级 |
| 176钢件感应淬火金相检验 | ZB J36 009-88 |  | 辅助评级 |
| 177高镍铭无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验 石墨形态 | YB 4052-91 |  | 辅助评级 |
| 178高镍铭无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验 石墨数量 | YB 4052-91 |  | 自动评级 |
| 179高镍铭无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验 基体组织特征 | YB 4052-91 |  | 辅助评级 |
| 180高镍铭无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验 碳化物数量 | YB 4052-91 |  | 自动评级 |
| 181合金工具钢 | GB/T 1299-2000 |  | 辅助评级 |
| 182铍青铜的金相试验方法 晶粒度标准图 | QJ 2337-92 |  | 自动评级 |
| 183铍青铜的金相试验方法 晶界反应标准图 | QJ 2337-92 |  | 自动评级 |
| 184铍青铜的金相试验方法 B相形态分布标准级别 | QJ 2337-92 |  | 自动评级 |
| 185灰铸铁金相 碳化物分布形状 | GB 7216-09 |  | 辅助评级 |
| 186灰铸铁金相 磷化物数量 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 187灰铸铁金相 磷共晶类型 | GB 7216-09 |  | 辅助评级 |
| 188灰铸铁金相 磷共晶分布形状 | GB 7216-09 |  | 辅助评级 |
| 189灰铸铁金相 磷共晶数量 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 190灰铸铁金相 基本组织特征(面积法) | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 191渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 碳化物分级 | NJ 305-83 |  | 自动评级 |
| 192渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 马氏体及残余奥氏体分级 | NJ 305-83 |  | 辅助评级 |
| 193渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 铁素体分布 | NJ 305-83 |  | 辅助评级 |
| 194渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 淬火层深度分级 | NJ 305-83 |  | 辅助评级 |
| 195渗碳齿轮感应加热淬火金相检验 渗碳层测量 | NJ 305-83 |  | 自动评级 |
| 196柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验 碳化物分级 | JB 5175-06 |  | 辅助评级 |
| 197柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验 马氏体和奥氏体分级 | JB 5175-06 |  | 辅助评级 |
| 198柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验 有效硬化层深度测量 | JB 5175-06 |  | 自动评级 |
| 199柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验 喷油器体金相检验 | JB 5175-06 |  | 辅助评级 |
| 200汽车碳氮共渗齿轮金相检验 碳氮化合物分级 | JB 2782-79 |  | 辅助评级 |
| 201汽车碳氮共渗齿轮金相检验 马氏体及残余奥氏体分级 | JB 2782-79 |  | 辅助评级 |
| 202汽车碳氮共渗齿轮金相检验 心部铁素体分级 | JB 2782-79 |  | 辅助评级 |
| 203汽车碳氮共渗齿轮金相检验 碳氧共渗层测量图 | JB 2782-79 |  | 自动评级 |
| 204珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 组织评级 | ZB J36 010-88 |  | 辅助评级 |
| 205珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 硬化层深度测量 | ZB J36 010-88 |  | 自动评级 |
| 206中碳钢与中碳合金结构 马氏体等级 | ZB J36 016-90 |  | 辅助评级 |
| 207稀士镁球墨铸铁等温淬火金相标准 组织形态 | JB 3021-81 |  | 辅助评级 |
| 208稀士镁球墨铸铁等温淬火金相标准 下贝氏体分级 | JB 3021-81 |  | 自动评级 |
| 209稀士镁球墨铸铁等温淬火金相标准 上贝氏体分级 | JB 3021-81 |  | 自动评级 |
| 210稀士镁球墨铸铁等温淬火金相标准 白区数量分级 | JB 3021-81 |  | 自动评级 |
| 211稀士镁球墨铸铁等温淬火金相标准 铁素体数量分级 | JB 3021-81 |  | 自动评级 |
| 212焊缝熔深度测量 | SS 0501-2005 |  | 自动评级 |
| 213铸造铝硅合金变质 钠变质 | GB 10849-89 |  | 辅助评级 |
| 214铸造铝硅合金变质 磷变质 | GB 10849-89 |  | 辅助评级 |
| 215中碳钢与中碳合金结构钢 马氏体等级 | JB/T 9211-08 |  | 辅助评级 |
| 216钢的共晶碳化物不均匀度评定法 | GB/T 14979-94 |  | 辅助评级 |
| 217铁素体级别图 | SS 1177-2005 |  | 自动评级 |
| 218不锈钢10%草酸浸蚀试验方法 | GB/T 4334.1-2000 |  | 辅助评级 |
| 219铸造铝硅合金过烧 | GB 10850-89 |  | 辅助评级 |
| 220铸造铝合金针孔 | GB 10850-89 |  | 自动评级 |
| 221变形铝合金过烧金相试验方法 | QJ 1675-89 |  | 辅助评级 |
| 222铸造铝合金过烧金相试验方法 | QJ 1675-89 |  | 辅助评级 |
| 223碳素工具钢 第一级别图 珠光体 | GB 1298-08 |  | 自动评级 |
| 224碳素工具钢 第二级别图 碳化物 | GB 1298-08 |  | 自动评级 |
| 225变形镁合金显微组织检验方法 | GB/T 4296-2004 |  | 自动评级 |
| 226变形镁合金显微组织检验方法 | GB/T 4297-2004 |  | 辅助评级 |
| 227两相钛合金高低倍组织检验方法 | GB 5168-08 |  | 辅助评级 |
| 228内燃机 铸造铝活塞 金相检验 分散性孔洞评定 | JB/T 6289-2005 |  | 自动评级 |
| 229内燃机 铸造铝活塞 金相检验 集中性孔洞评定 | JB/T 6289-2005 |  | 自动评级 |
| 230内燃机 铸造铝活塞 金相检验 共晶铝-硅合金(钠盐变质)评定 | JB/T 6289-2005 |  | 自动评级 |
| 231内燃机 铸造铝活塞 金相检验 共晶铝-硅合金(磷变质)评定 | JB/T 6289-2005 |  | 自动评级 |
| 232内燃机 铸造铝活塞 金相检验 铝-硅-铜-镁合金显微组织评定 | JB/T 6289-2005 |  | 辅助评级 |
| 233内燃机 铸造铝活塞 金相检验 鱼骨状铁相夹杂物评定 | JB/T 6289-2005 |  | 辅助评级 |
| 234内燃机 铸造铝活塞 金相检验 针状铁相夹杂物评定 | JB/T 6289-2005 |  | 自动评级 |
| 235灰铸铁金相 石墨长度(自动分析) | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 236内燃机高磷铸铁气缸套 第一级别图 石墨评级 | JB/T 2330-93 |  | 自动评级 |
| 237内燃机高磷铸铁气缸套 第二级别图 磷共晶网孔评级 | JB/T 2330-93 |  | 辅助评级 |
| 238内燃机高磷铸铁气缸套 第三级别图 分散分布,枝晶状及聚集状磷共晶评级 | JB/T 2330-93 |  | 辅助评级 |
| 239内燃机高磷铸铁气缸套 第四级别图 复合物磷共晶的评级 | JB/T 2330-93 |  | 自动评级 |
| 240内燃机高磷铸铁气缸套 第五级别图 游离渗碳体含量的评级 | JB/T 2330-93 |  | 自动评级 |
| 241内燃机高磷铸铁气缸套 第六级别图 游离铁素体含量的评级 | JB/T 2330-93 |  | 自动评级 |
| 242内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 石墨的评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 243内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 硬质相分布及数量的评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 244内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 硬质相呈聚集状,枝晶状分布评级 | JB/T 5082-08 |  | 辅助评级 |
| 245内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 硬质相大小评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 246内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 含硼复合物的组织评级 | JB/T 5082-08 |  | 辅助评级 |
| 247内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 含硼渗碳体评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 248内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 含硼菜氏体评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 249内燃机棚铸铁气缸套 第一级别图 基体中游离铁素体的评级 | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 250球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体组织 | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 251灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(面积法) | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 252钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 | SO 4967:1998 |  | 自动评级 |
| 253 1OCrMo910钢蠕变损伤评定级别图 | DL/T 884-2004 |  | 自动评级 |
| 254T91钢组织老化评定级别图 | DL/T 884-2004 |  | 自动评级 |
| 255灰铸铁金相 基本组织特征(灰度法) | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 256灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基本组织(灰度法)&共晶团 | GB 7216-09 |  | 自动评级 |
| 257烧结金属摩擦材料金相检验法 | JB/T 9173-1999 |  | 辅助评级 |
| 258内燃机进、排气门金相检验 第一级别图 | TB/T 2478-93 |  | 自动评级 |
| 259内燃机进、排气门金相检验 第二级别图 | TB/T 2478-93 |  | 自动评级 |
| 260弹条金相组织评级图 第一评级图 | TB/T 2478-93 |  | 辅助评级 |
| 261弹条金相组织评级图 第二评级图 | TB/T 2478-93 |  | 辅助评级 |
| 262弹条金相组织评级图 第三评级图 | TB/T 2478-93 |  | 辅助评级 |
| 263内燃机硼铸铁气缸套 含硼莱氏体评级(取色法) | JB/T 5082-08 |  | 自动评级 |
| 264热作模具钢显微组织评级 5CrNiMo钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 265热作模具钢显微组织评级 5Cr4W5Mo2V钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 266热作模具钢显微组织评级 3Cr2W8V钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 267热作模具钢显微组织评级 3Cr3Mo3W2V钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 268热作模具钢显微组织评级 4Cr5MoSiV钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 269热作模具钢显微组织评级 4Cr3Mo2NiVNbB钢马氏体评级 | JB/T 8420-08 |  | 自动评级 |
| 270铝合金晶间腐蚀测定方法 | GB/T 7998-2005 |  | 自动评级 |
| 271液化石油气钢瓶金相组织评定 | CJ/T 31-1999 |  | 辅助评级 |
| 272金相教学 | SS 2006-01 |  | 自动评级 |
| 273多相组织分析 | SS 2006-02 |  | 自动评级 |
| 274还原粉末的金相图谱 | SS 2006-03 |  | 辅助评级 |
| 275电解粉末的金相图谱 | SS 2006-04 |  | 辅助评级 |
| 276羰基粉末的金相图谱 | SS 2006-05 |  | 辅助评级 |
| 277雾化粉末的金相图谱 | SS 2006-06 |  | 辅助评级 |
| 278机械破碎粉末的金相图谱 | SS 2006-07 |  | 辅助评级 |
| 279包覆粉末的金相图谱 | SS 2006-08 |  | 辅助评级 |
| 280其他粉末的金相图谱 | SS 2006-09 |  | 辅助评级 |
| 281空隙和石墨图谱 | SS 2006-10 |  | 辅助评级 |
| 282珠光体形态图谱 | SS 2006-11 |  | 辅助评级 |
| 283渗碰体形态图谱 | SS 2006-12 |  | 辅助评级 |
| 284珠光体含量图谱 | SS 2006-13 |  | 辅助评级 |
| 285渗碳体含量图谱 | SS 2006-14 |  | 辅助评级 |
| 286烧结后的显微组织图谱 | SS 2006-15 |  | 辅助评级 |
| 287热处理后的显微组织图谱 | SS 2006-16 |  | 辅助评级 |
| 288高速钢的金相图谱 | SS 2006-17 |  | 辅助评级 |
| 289后续处理图谱 | SS 2006-18 |  | 辅助评级 |
| 290夹杂物图谱 | SS 2006-19 |  | 辅助评级 |
| 291缺陷图谱 | SS 2006-20 |  | 辅助评级 |
| 292钢基零件图谱 | SS 2006-21 |  | 辅助评级 |
| 293触头材料图谱 | SS 2006-22 |  | 辅助评级 |
| 294摩擦材料图谱 | SS 2006-23 |  | 辅助评级 |
| 295Cr12型钢大块碳化物级别评定方法 | JB/T 7713-07 |  | 自动评级 |
| 296Cr12型钢淬火回火马氏体级另评定方法 | JB/T 7713-07 |  | 自动评级 |
| 297板材厚度 包覆层厚度测定 | SS 2006-24 |  | 自动评级 |
| 298蠕化率评定 | JB/T 3829-1999 |  | 自动评级 |
| 299球状黑铅铸铁品 | JLS G5502-2001 |  | 辅助评级 |
| 300铸铁-石墨显微结构的表示方法 | LSO 945-1975 |  | 自动评级 |
| 301球墨铸铁金相 石墨大小分级(鼠标选择) | GB 9441-09 |  | 自动评级 |
| 302铸铁-石墨显微结构的表示方法 | SS 2007-01 |  | 自动评级 |
| 303钢中石墨碳标准评级图 | GB/T 13302-91 |  | 自动评级 |
| 304钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(面积法) | GB 4197-84 |  | 自动评级 |
| 305钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(线切割法) | GB 4197-84 |  | 自动评级 |
| 306铸造高锰钢金相 显微组织 | GB/Y 13925-92 |  | 辅助评级 |
| 307铸造高锰钢金相 末深碳化物的级别 | GB/Y 13925-92 |  | 自动评级 |
| 308铸造高锰钢金相 析出碳化物的级别 | GB/Y 13925-92 |  | 辅助评级 |
| 309铸造高锰钢金相 过热碳化物的级别 | GB/Y 13925-92 |  | 辅助评级 |
| 310铸造高锰钢金相 夹杂物评级表 | GB/Y 13925-92 |  | 自动评级 |
| 311汽车钢板弹簧金相检验标准 | JB 3782-84 |  | 辅助评级 |
| 312球铁金相等级图 碳化物等级 | SS 2007-2 |  | 辅助评级 |
| 313球铁金相等级图 球化率等级 | SS 2007-3 |  | 自动评级 |
| 314球铁金相等级图 单位面积球墨数量 | SS 2007-4 |  | 自动评级 |
| 315球铁金相等级图 珠光体含量 | SS 2007-5 |  | 辅助评级 |
| 316球铁金相等级图 石墨类型 | SS 2007-6 |  | 辅助评级 |
| 317球铁金相等级图 石墨尺寸 | SS 2007-7 |  | 自动评级 |
| 318球铁金相等级图 铁素体的大约百分含量 | SS 2007-8 |  | 辅助评级 |
| 319球铁金相等级图 珠光体的大概间隔 | SS 2007-9 |  | 辅助评级 |
| 320球铁金相等级图 碳化物及磷化物共晶体大致含量 | SS 2007-10 |  | 辅助评级 |
| 321珠墨铸铁金相 珠光体粗细 | GB 9441-09 |  | 辅助评级 |
| 322铜及铜合金 平均晶粒度测定方法 | YS/T 347-2004 |  | 自动评级 |
| 323钢铁热浸铝工艺及质量检验 孔隙级别与特征 | JB T 9206 |  | 自动评级 |
| 324钢铁热浸铝工艺及质量检验 裂纹级别与特征 | JB T 9206 |  | 自动评级 |
| 325钢铁热浸铝工艺及质量检验 扩散型热浸铝层与基体金属界面类型评定法 | JB T 9206 |  | 辅助评级 |
| 326 60Si2Mn钢螺旋弹簧金相检验 淬火组织评级图 | JB T 9206 2000 |  | 自动评级 |
| 327 60Si2Mn钢螺旋弹簧金相检验 中温回火组织评级图 | JB T 9206 2000 |  | 辅助评级 |
| 328金属平均晶粒度 彩色试样图像平均晶粒度测定方法2 | GB 6394-2002 |  | 自动评级 |
| 329球墨铸铁件 墨铅球状化率 | JlS G5502 2001 WT |  | 自动评级 |
| 330球墨铸铁件 基地组织 | JlS G5502 2001 WT |  | 自动评级 |
| 331高温用铁素体球墨铸铁受压铸件 | ASTM A395/A395M |  | 自动评级 |
| 332电触头金相_银石墨 | SS2008-1 | 自动评级 |  |
| 333电触头金相_银镍10 | SS2008-2 | 自动评级 |  |
| 334电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法 | YB731-70 | 辅助评级 |  |
| 335重截齿轮_渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层等温球化退火金相组织级别 | JB-T6141.1-1992 | 辅助评级 |  |
| 336重截齿轮_渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层高温回火金相组织级别 | JB-T6141.1-1992 | 辅助评级 |  |
| 337重截齿轮_渗碳金相检验_马氏体和残留奥氏体级别图 | JB-T6141.3-1992 | 辅助评级 |  |
| 338重截齿轮_渗碳金相检验_以网状分布的碳化物级别图 | JB-T6141.3-1992 | 辅助评级 |  |
| 339重截齿轮_渗碳金相检验_以粒状块状分布的碳化物级别图 | JB-T6141.3-1992 | 辅助评级 |  |
| 340重截齿轮_渗碳金相检验_分散型铁素体的心部组织级别图 | JB-T6141.3-1992 | 辅助评级 |  |
| 341重截齿轮_渗碳金相检验_集中型铁素体的心部组织级别图 | JB-T6141.3-1992 | 辅助评级 |  |
| 342重截齿轮_渗碳表面碳含量金相判别法_不同渗碳表面碳浓度的金相组织 | JB-T6141.4-1992 | 辅助评级 |  |
| 343高速工具钢锻件_钨系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 344高速工具钢锻件_钨系高速工具钢锻件芾状碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 345高速工具钢锻件_钨系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 346高速工具钢锻件_钨钼系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 347高速工具钢锻件_钨钼系高速工具钢锻件芾状碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 348高速工具钢锻件_钨钼系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 | JB-4290-1999 | 辅助评级 |  |
| 349变形铝及铝合金制品显微组织检验方法_晶粒度评级(比较法及截距法) | GB-T3246-1-2000 | 自动评级 |  |
| 350汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第一级别图 | QC-T281-1999 | 辅助评级 |  |
| 351汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第二级别图 | QC-T281-1999 | 辅助评级 |  |
| 352汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第三级别图 | QC-T281-1999 | 辅助评级 |  |
| 353汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第四级别图 | QC-T281-1999 | 辅助评级 |  |
| 354汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第五级别图 | QC-T281-1999 | 辅助评级 |  |
| 355变形铝及铝合金制品显微组织检验方法_晶粒度评级(平均晶粒计算法) | GB-T3246-1-2000 | 自动评级 |  |
| 356外科植入物用钛及钛合金加工材 | GB-T-13810-2007 | 辅助评级 |  |
| 357凿岩机械与气动工具标准_图5_工具钢马氏体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 自动评级 |  |
| 358凿岩机械与气动工具标准_图6_渗碳层马氏体及残余奥氏体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 359凿岩机械与气动工具标准_图7_渗碳层块状碳化物评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 360凿岩机械与气动工具标准_图8_渗碳另件心部铁素体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 361凿岩机械与气动工具标准_图9_调质钢普通淬火马氏体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 362凿岩机械与气动工具标准_图10_渗碳后网状碳化物评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 363凿岩机械与气动工具标准_图11_碳氮化合物评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 364凿岩机械与气动工具标准_图12_碳氮共渗针状马氏体及残余奥氏体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 365凿岩机械与气动工具标准_图13_碳氮共渗心部铁素体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 366凿岩机械与气动工具标准_图14_渗层黑色组织评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 367铝及铝合金晶粒化剂第1部份；铝-钛-硼合金线材 | YB-T-447-1-2002 | 辅助评级 |  |
| 368凿岩机械与气动工具标准、有效硬化层深度的检验(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 自动评级 |  |
| 369凿岩机械与气动工具标准_图1_碳素工具钢退火后珠光体组织评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 370凿岩机械与气动工具标准_图2_碳素工具钢网状碳化物评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 371凿岩机械与气动工具标准_图3_合金工具钢退火后珠光体组织评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 372凿岩机械与气动工具标准_图4_合金工具钢网状碳化物评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr) | JB-T-7161-1993 | 辅助评级 |  |
| 373高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_淬火回组织 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 374高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_第一级别图_退火组织 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 375高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_第二级别图__淬回组织 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 376高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_第三级别图_碳化物网状组织 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 377高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_第四级别图_断口图片 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 378高碳铬轴承钢滚动轴承热处理枝术条件_第五_贝氏体淬火回火组织 | JB-1255-1991 | 辅助评级 |  |
| 379微裂纹不合格图片 | SS-2009-1 | 辅助评级 |  |
| 380单相组织分析 | SS-2009-2 | 自动评级 |  |
| 381铁铸件中石墨显微结构评定试验方法_GRAPHITE FORM TYPE | ASTM A247-06 | 辅助评级 |  |
| 382铁铸件中石墨显微结构评定试验方法_GRAPHITE FORM TYPE CHART | ASTM A247-06 | 自动评级 |  |
| 383铁铸件中石墨显微结构评定试验方法_GRAPHITE SIZE | ASTM A247-06 | 自动评级 |  |
| 384高温用铁素体可锻铁保压铸件的标准规范 | ASTM A395/A 395M-99 | 自动评级 |  |
| 385球墨铸铁金相_铁素体和石墨分析 | GB9441-09 | 自动评级 |  |
| 386蠕化率评定2 | SS2009-4 | 自动评级 |  |
| 387钛及钛合金术语金相图谱 | GB8577-88 | 辅助评级 |  |
| 388 Ocr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验_显微组织 | GBT-1209-1992 | 辅助评级 |  |
| 389 Ocr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验_晶粒度 | GBT-1209-1992 | 自动评级 |  |
| 390 Ocr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验_铁素体含量 | GBT-1209-1992 | 自动评级 |  |
| 391球墨铸铁金相_球化分级2 | GB94541-09 | 自动评级 |  |