1.油漆粘度的调整

普通空气喷涂的涂料粘度宜控制在18～24s为好。喷涂面大时，粘度较低；喷涂面小时，粘度较高。

高压空气喷涂的涂料粘度宜控制在30s以上。为了控制好漆膜厚度，喷涂面大时，粘度可高些；喷涂面小时，不仅粘度高些，而且枪距要远些，并将出漆量调小。

静电喷涂时涂料粘度宜控制在15～20s为好，具体粘度数值需根据现场涂料流平情况来调节。

2.喷枪的距离

不管是普通空气喷枪还是静电喷枪，枪口到工件表面的距离应控制在30cm左右。喷枪距离过近，油漆雾化不好，易产生流挂；喷枪距离过远，将有相当一部分的油漆喷不到工件表面，涂装效率低且造成大量浪费。

3.喷漆的顺序

若被喷涂工件的不规则表面较多，可先喷涂较隐藏的表面，再整体喷涂，以免因重复喷涂金属粉的磁漆而造成局部流挂(金属粉漆比普通漆更易流挂)，影响外观质量。

4.喷枪

应尽可能按使用需求将喷枪调节到合适的气压、流量和喷射角度，以保证漆膜厚度要求且不产生流挂为宜。应使雾化好的涂料以尽可能大的扇面喷涂到工件表面，以提高喷涂效率和喷涂质量