低温钢用焊接材料 焊条 品名; 类别; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 焊道金属化学成分的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Ni; 降伏强度; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 焊条; KK-50NN; E7016-G; 0.07; 0.37; 1.45; 1.37; 520; 590; 30; -60℃; 适合于焊接低温用铝镇静钢、如LPG油船等. K-8016C1; E8016-C1; 0.07; 0.45; 0.98; 2.25; 520; 600; 30; -60℃; 适合于焊接在低温用机械所使用的镍2.5%钢铁. K-8016C2; E8016-C2; 0.07; 0.45; 1.10; 3.46; 500; 610; 30; -73℃; 适合于焊接在低温用机械所使用的镍3.5%钢铁. K-7018N; E7018-1; 0.07; 0.58; 1.38; 0.15; 510; 590; 32; -46℃; 适合于焊接低温用铝镇静钢 如LPG油船和LPG贮箱等. K-8018C1; E8018-C1; 0.06; 0.60; 0.98; 2.41; 500; 600; 32; -60℃; 适合于焊接在低温用机械所使用的镍2.5%钢铁. K-8018C2; E8018-C2; 0.07; 0.32; 1.12; 3.45; 570; 650; 22; -73℃; 适合于焊接在低温用机械所使用的镍3.5%钢铁. K-8018C3; E8018-C3; 0.07; 0.45; 0.91; 1.03; 530; 600; 31; -40℃; 适合于焊接一种低温用镍1%的高拉力钢. 药芯焊丝 品名; 类别; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 焊道金属化学成分的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Ni; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 药芯焊丝; K-71UT; E71T-1/-9J; 0.04; 0.30; 1.35; 0.39; 540; 26.5; -40℃; 全位置保护气体含0.4%镍合金药芯电弧焊丝. K-80TK2; E80T1-K2; 0.03; 0.45; 1.50; 1.5; 580; 25; -40℃; 用于LNG支架的海上结构-60℃低温对含铝钢的MAG焊接. K-81TK2; E81T1-K2; 0.03; 0.46; 1.45; 1.54; 610; 25; -40℃; 1.5%镍钢和铝脱氧钢的对接焊和角焊. K-81TSR; E81T1-K2; 0.02; 0.31; 1.21; 1.47; 640; 25; -60℃; 在-60℃低温下焊缝各层具有很好的冲击韧性. 耐侯钢用焊接材料 焊条 品名; 类别; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 焊道金属化学成分的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Cu; 降伏强度; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 焊条; KW-50V; E7016-G; 0.06; 0.54; 0.86; 0.60; 0.27; 440; 540; 32; 0℃; 适合于向下焊接车辆、建筑物、桥梁、钢铁结构用490N/mm2级高拉力耐风雨钢. KW-60G; E8016-G; 0.07; 0.65; 0.90; 0.55; 0.30; 0.36; 510; 570; 24; -5℃; 适合于焊接车辆建筑物、桥梁、钢铁结构用590N/mm2级高拉力耐风雨钢. 药芯焊丝 品名; 类别; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 焊道金属化学成分的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Cu; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 药芯焊丝; K-71TW; E81T1-W2; 0.05; 0.54; 1.25; 0.5; 0.45; 0.42; 510; 28; -30℃; 适合于低碳钢以及490N/mm2级高拉力耐风雨钢的对接焊和角焊. K-81TW; E81T1-W2; 0.05; 0.54; 1.20; 0.55; 0.55; 0.45; 550; 28; -30℃; 耐风雨钢的高抗拉力的对接和角焊如A-242和A-588不耍要油漆，用于造船和桥梁. 镍合金钢用焊接材料 焊条 品名; 类型; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 化学成分化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Fe; Ni; 抗拉强度; 硬度. 焊条; KFN-50; EniFe-Cl; 0.80; 0.36; 1.45; 55.5; 550; 190; 适合于把铸铁焊接在钢铁和黑色、有色金属材料上. KSN-100; Eni-Cl; 0.55; 0.40; 0.35; 0.85; 420; 180; 适合于把铸铁焊接在自己或如低合金和碳钢的不同金属材料上. TIG焊丝 品名; 类别; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 化学成分的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; 抗拉强度; 延伸率. MIG/TIG 焊丝; KW-T61; ERNi-1; 0.03; 0.30; 0.30; 93.0; Ti:30; 450; 29; 镍及镍合金用焊接. KW-T82; ERNiCr-3; 0.03; 0.03; 2.98; 19.8; Nb:2.3 Fe:2.1; 640; 36; 适合于镍-铬-铁合金的焊接，适合于碳钢，不锈钢的焊接. KW-T625; ERNiCrMo-3; 0.02; 0.11; 0.20; 21.5; 8.6 Fe:0.3; 770; 41; 适合于镍-铬-钼合金表面钢和镍-铬-镍钢之间的焊接. KW-276; ERNiCrMo-4; 0.01; 0.06; 0.50; 15.5; 16.0 Fe:5.8; 740; 32; 低碳镍-铬-钼合金的焊接，低碳镍-铬-钼合金和钢和其他以镍为基础合金之间的焊接. KW-T60; ERNiCu-7; 0.01; 0.19; 3.44; Cu:28.9 Ti:2.34; 510; 31; 蒙耐尔及蒙耐尔CLAD钢的焊接. KW-TCuNi; ERCuNi; 0.03; 0.10; 0.80; 31.0; Ti:0.4; 510; 30; 镍一铜合金的焊接. KW-TcuNi9; 0.01; 0.05; 0.9; 10.5; 370; 37; INCONEL适合铝青铜用焊接. 高拉力钢用焊接材料 焊条 类别; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成分; 焊道金属化学成分; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; 降伏强度; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 焊条; KK-50LF; E7016; 0.08; 0.57; 1.02; 480; 560; 32; -29℃; 适合于焊接高温用钢铁，主要在发展用管道和锅炉制造业上使用. KK-55; E8016-G; 0.08; 0.50; 1.20; 540; 600; 28; -29℃; 适合于焊接造船、桥梁建筑物用540N/mm2级高拉力钢. KK-60; E9016-G; 0.07; 0.58; 1.04; 0.64; 0.26; 550; 650; 29; -29℃; 适合于焊接压力容器、桥梁、车辆和机械用590 N/mm2级高拉力钢. KK-80; E11016-G; 0.07; 0.60; 1.10; 0.15; 1.84; 0.43; 730; 830; 22; -29℃; 适合于焊接压力容器、桥梁、压力钢管用790 N/mm2级高拉力钢. K-7018; E7018; 0.07; 0.57; 0.97; 480; 570; 30; -29℃; 适合于焊接桥梁、建筑物、压力容器用490 N/mm2级高拉力钢. K-7028LF; E7028; 0.07; 0.52; 0.98; 470; 550; 31; -18℃; 平焊和横向角缝焊接的熔敷系数很高，如同490N/mm2级高拉力钢的深槽式结合. K-8018; E8018-G; 0.06; 0.54; 1.08; 0.31; 0.20; 490; 590; 28; -29℃; 适合于焊接桥梁、造船、压力容器540N/mm2级高拉力钢. K-9018M; E9018M; 0.07; 0.51; 1.10; 0.10; 1.58; 0.20; 570; 670; 30; -51℃; 适合于焊接一种拉力为590N/mm2低合金高拉力钢. K-11018M; E11018-M; 0.08; 0.41; 1.49; 0.32; 1.86; 0.32; 720; 820; 23; -51℃; 适合于焊接一种如HY80那样拉力为大约780N/mm2低合金高拉力钢. K-12018M; E12018-M; 0.08; 0.30; 1.46; 0.98; 1.86; 0.41; 810; 950; 20; -51℃; 适合于焊接一种拉力为890N/mm2低合金拉力钢. 药芯焊丝 品名; 类型; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值; 焊道金属机械性能的化验值; 主要用途. C; Si; Mn; Mo; Ni; 降伏强度; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 药芯焊丝; KC-80D2; ER80S-D2; 0.11; 0.32; 1.24; 0.48; 590; 660; 22; -29℃; 适合于0.5%Mo钢的焊接. ZO-55; ER70S-G; 0.07; 0.78; 1.55; 580; 640; 27; -29℃; 用于碳钢及540Mpa级高强钢的对接和角接焊，如施工设备、桥梁和建筑等. ZO-60; ER80S-G; 0.07; 0.59; 1.47; 0.28; 550; 640; 27; -18℃; 适合于590N/mm2抗拉力钢的焊接. K-81T; E81T1-Ni1; 0.045; 0.35; 1.17; 0.2; 1.0; 570; 28; -30℃; 590N/mm2级高拉力钢结构和桥梁、机械和贮槽的各种位置MAG焊接. K-82T; E81T1-Ni2; 0.03; 0.48; 1.26; 0.2; 2.04; 548; 24.1; -40℃; 低温焊590帕级别的含铝钢：含2%镍，零下40度缺口冲击值好. KX-300; E80T1-Ni1; 0.02; 0.47; 1.34; 0.97; 640; 25; -30℃; 适合造船、海洋平台、建筑机械、桥梁、钢结构590N/mm2级平焊专用焊材. K-91T; E91T1-Ni1; 0.03; 0.42; 1.37; 0.93; 725; 22; -30℃; 630N/mm2高强力钢平焊及平角焊专用焊材. K-110TK3; E110T1-K3; 0.04; 0.51; 1.72; 0.42; 2.04; 834; 21; -20℃; 核发电站用及化工设备等高温、高压设备及压力容器等790N/mm2级各种钢结构、中厚板用药芯焊丝. 高丽熔接棒表面耐磨堆焊用焊接材料 焊条 类别; 品名; JIS型号; 焊道金属化学成分(%); 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Mo. 焊条; KM-100; DF2A-250-R; 0.11; 0.42; 0.98; 金属对金属的磨耗用，适合于齿轮和车轮的堆焊. KM-100C; DF2A-350-R; 0.19; 0.44; 0.74; 2.6; 金属对金属的磨耗用，适合于齿轮和轴的堆焊. KM-300R; DF2A-300-R; 0.20; 0.40; 0.46; 2.7; 金属对金属的磨耗用，适合于轴、滚柱和类似物的堆焊. KM-250; DF2A-250-B; 0.11; 0.52; 1.72; 金属对金属的磨耗用，适合于如轴、齿轮和车轮等已磨耗的部件的堆焊和维修. KM-350; DF2B-350-B; 0.36; 0.65; 0.74; 2.0; 金属对金属的磨耗用，适合于滚柱、轴、链轮等的堆焊. KM-500; DF2B-450-B; 0.38; 0.84; 1.56; 2.5; 适合于滚柱、链轮、螺旋轮送机和堆土机刮板等的堆焊. KM-700; DF2B-700-B; 0.48; 0.80; 1.45; 4.4; 划痕用，适合于搅拌机、切割刀、挖泥机等的堆焊. KM-800; DF3C-700-B; 0.68; 0.50; 1.23; 5.7; 划痕用，适合于泵铸造、叶轮和铲斗等的堆焊. KM-900; DFMA-250-B; 0.52; 0.30; 12.1; 耐震和耐磨用，适合于碎石机、高锰钢轨道、铲头刀口和挖土机凸轮的堆焊. KM-11Cr; DF4B-500-B; 0.40; 1.28; 0.4611.2; 1.4; 高温时的耐磨和耐蚀用，适合于切削刀具，剪切叶片和类似物的堆焊. KM-13CrM; 0.30; 0.48; 12.4; 11.8; 1.5; 高温时的耐磨用，适合于锭钳、拉刀和类似物等的堆焊. KQD-600; 0.42; 0.57; 0.40; 9.7; 1.3; 适合于压型机、锻型钢模、工具用钢铁和经由淬火硬化的部件的堆焊. KOSPEL-800R; 0.38; 0.42; 0.32; 5.5; 2.5; 适合于碎石机、螺旋输送机、履带、挖泥机刀口和其他多角型边的堆焊. KM-1000; DFWA-700-S; 2.98; 0.60; 1.88; 用于磨耗严重的，适合于切削刀、推土机凸轮、混凝土搅拌机和鼓风机等的堆焊. 药芯焊丝 类型; 品名; JIS型号; 焊道金属化学成分; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo. 药芯焊丝; K-250HT; YF2A-C-250; 0.07; 0.50; 1.59; 1.3; 适合于堆焊一些轴、车轮、齿轮和凸轮等金属之间的磨耗部分. K-300HT; YF2A-C-300; 0.09; 0.68; 1.54; 1.1; 适合于堆焊一些滚柱、轮胎和车轮等的金属之间磨耗部分. K-350HT; YF2A-C-350; 0.12; 0.45; 1.37; 1.3; 适合于滚柱、轴、轮胎和空转轮等的磨耗、腐蚀部分的堆焊. K-700HT; YF3B-C-700; 0.30; 2.40; 0.50; 7.0; 适合于堆焊滚柱、螺旋输送机和叶轮等磨耗、腐蚀部分. K-800HT; YF3B-C-800; 0.44; 1.50; 0.55; 8.0; 适合于堆焊滚柱、叶轮和铲斗等磨耗部分. K-CXA-40HT; YF4A-C-350; 0.05; 0.25; 0.30; 12.0; 4.2; 适合于堆焊阀门、滚柱和轴等要求耐磨耐蚀的部分. K-CXA-41HT; , YF4A-C-350; 0.05; 0.39; 0.49; 12.1; 3.9; 适合于堆焊阀门、滚柱和轴等要求耐磨、耐蚀的部分. 高丽熔接棒不锈钢用焊接材料 焊条 品名; 类型; AWS型号; 焊道金属化学成分(%); 金属化学成分; 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; 抗拉强度; 延伸率(%). 焊条; KST-307-15; E307-15; 0.06; 0.78; 4.68; 18.5; 9.3; 0.6; 650; 48; 适合于焊接不同的钢铁,如连接奥式体锰钢和碳钢铸件<, ;, TR>. KST-309Mo-15; E309Mo-15; 0.06; 0.35; 1.84; 22.2; 12.4; 2.4; 630; 36; 适合于316包层钢和不同钢用碳钢或低合金钢做的耐蚀衬片的焊接. KST-308L; E308L-16; 0.03; 0.76; 1.18; 18.8; 9.6; 580; 33; 用于焊接低碳含18%铬-8%镍钢. KST-309L; E309L-16; 0.03; 0.71; 1.34; 23.7; 12.6; 550; 44; 适合于把铬22%-镍12%钢材、碳钢或低合金钢焊接在不锈钢和不锈包层面. KST-309Mo; E309Mo-16; 0.06; 0.78; 1.47; 23.2; 12.4; 2.3; 630; 34; 适合于316型包层钢和不同钢用碳钢或低合金钢做的耐蚀衬片的焊接. KST-310; E310-16; 0.11; 0.40; 1.86; 25.6; 20.8; 590; 40; 适合于铬25%-镍20%钢材和铬18%-镍8%包层钢包层钢包层面的焊接，具有完全的奥式体显微合结构的特性. KST-316; E316-16; 0.06; 0.73; 1.18; 18.3; 12.5; 2.3; 570; 41; 适合于铬18%-镍12%-钼钢铁（AISI TYPE316）的焊接，适合于13%锰钢的装备焊接. KST-316L; E316L-16; 0.03; 0.72; 1.08; 18.4; 12.5; 2.3; 540; 43; 适合于低碳、钼铀承奥氏体合金钢的焊接，具有防腐蚀性的铬18%-镍12%-钼2%钢的焊接. KST-317L; E317L-16; 0.03; 0.75; 1.24; 18.6; 12.4; 3.3; 560; 44; 焊接AISI Type 317,317L. KST-347; E347-16; 0.06; 0.42; 1.98; 19.9; 9.5; Nb;0.56; 620; 36; 适合于铬18%-镍8%-钶钢(AISITYPE347)、勤务员18%-镍8%钛钢(AISITYPE321)和铬18%-镍8%低碳钢(AISITYPE304L)的焊接. KST-410; E410-16; 0.08; 0.70; 0.76; 12.1; 560; 24; 适合于铬13%钢的焊接，适合于碳钢的耐蚀、耐磨等表面硬化加工. KST-430; E430-16; 0.07; 0.42; 0.40; 17.4; 530; 27; 适合于铬17%不锈钢的焊接，适合于包层不锈钢（AISITYPE 403\405）包层面的焊接以防止腐蚀. 药芯焊丝 类别; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成分（%）; 金属机械性能(%); 主要用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; 抗拉强度; 延伸率. 药芯焊丝; K-308LT; E308LT1-1/-4; 0.03; 0.62; 1.56; 19.5; 10.5; 570; 42; 适合于SISITYPE301 304T 308的全位置焊接，生产带点控除铁氧体性质的铬19%-9%镍奥式体熔敷金属. K-309LT; E309LT1-/-4; 0.03; 0.60; 1.40; 23.6; 13.1; 550; 41; 对晶间腐蚀的抵抗力较K-309T更好，适合于锻型或铸型形状的相同合金钢焊接. K-309MoLT; E309LmoT1-1; 0.03; 0.45; 1.30; 23.7; 13.0; 560; 40; 抗撞力强，焊接不同金属或有缺陷钢. K-316LT; E316T1-1/-4; 0.03; 0.65; 1.20; 18.3; 12.2; 2.4; 580; 38; 适合于AISI TYPE316、316L和相同合金钢的焊接. K347T; E347T1-1; 0.05; 0.63; 1.75; 19.5; 10.5; 2.84; 720; 27; 钛型药芯焊丝含23%铬9%镍3%镆，应用于双向不锈钢. K-410T; E410T0-1/4; 0.07; 0.32; 0.69; 13.2; 0.7; 560; 17; 适合于AISITYPE403、405和410的焊接，适合于碳钢的腐蚀、耐磨用堆焊. K-410NiMoT; E410NiMoT0-4; 0.04; 0.23; 0.36; 12.2; 4.1; 530; 28; 适合于相同成份的母材焊接. K-430T; EC430; 0.02; 0.61; 0.49; 16.2; 1.00; 1.00; 535; 25; 汽车消声器用金属粉型16%Cr-Ti不锈钢. TIG焊丝 类别; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成分; 金属机械性能; 主要用途. C; Si; Mn; Ni; Cr; Mo; 抗拉强度; 延伸率. MIG/TIG焊丝; T-2209; ER2209; 0.01; 0.4; 1.75; 22.7; 8.7; 3.2; 840; 28; 石油化工、蒸馏管、海洋平台. T-308L; ER308L; 0.02; 0.38; 1.90; 19.8; 9.8; 570; 44; 适合于铬18%-镍8%低碳钢的焊接，如同AISITYPE304L和308L. T-308LSi; ER308LSi; 0.02; 0.75; 1.95; 19.7; 10.4; 590; 42; 适合于改善填充金属的工艺性，适合于铬18%-镍8%低碳钢的焊接. T-309L; ER309L; 0.01; 0.40; 1.92; 23.2; 13.8; 570; 42; 适合于锻造或铸造形状相同合金母材的焊接，适合于把TYPE304连接在碳钢、还适合于TYPE304包层钢的包层面焊接. T-309LSi; ER309LSi; 0.02; 0.75; 2.28; 23.2; 13.7; 590; 40; 适合于锻造或铸造形状相同合金母材的焊接，适合于把TYPE304连接在碳钢、还适合于TYPE304包层的包层面焊接. T-310; ER310; 0.10; 0.10; 1.73; 26.6; 20.9; 600; 40; 适合于相同成分的母材焊接. T-316L; ER316L; 0.02; 0.39; 1.89; 18.6; 11.8; 2.2; 570; 40; 适合于要求耐蚀性的铬18%-镍12%低碳钢的焊接. T-316LSi; ER316LSi; 0.02; 0.76; 1.85; 18.7; 12.2; 2.3; 570; 39; 适合于改善填充金属的工艺性，适合于铬18%-镍12%低碳钢的焊接. T-347; ER347; 0.05; 0.46; 2.24; 19.3; 9.3; 0.6; 640; 41; 适合于18%-镍9%-钶钢，铬18%-9%镍-钛钢. T-410; ER410; 0.02; 0.34; 0.39; 12.8; 540; 35; 适合于铬13%的钢材焊接. T-430; M-430; 0.02; 0.33; 0.44; 16.6; 510; 30; 适合于铬17%的钢和包层钢403、405型的包层面的焊接. 低碳钢用焊丝 实芯焊丝 类别; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成份的化验值(%); 焊道金属机械性能的化验值(%); 特征与用途. C; Si; Mn; P; S; Ni; 降伏强度; 抗拉强度; 延抻率; 冲击值. 实芯焊丝; KC-25; ER70S-3; 0.07; 0.67; 1.20; 0.015; 0.011; 430; 520; 33; -18℃; 适合于汽车、薄钢板和一般制造的焊接. KC-26; ER70S-G; 0.06; 0.80; 1.53; 0.014; 0.010; 520; 580; 30; -18℃; 适合于车辆、桥梁、建筑钢、机械和船舶的焊接. KC-28; ER70S-6; 0.07; 0.86; 1.53; 0.012; 0.007; 480; 580; 28; -29℃; 适合于汽车、薄钢板和一般制造的焊接. KC-70S2; ER70S-2; 0.07; 0.54; 1.18; 550; 610; 26; -29℃; 适合于建筑钢、船、桥梁、锅炉和压力容器的焊接. 药芯焊丝 类型; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成分(%); 焊道金属机械性能(%); 主要用途. C; Si; Mn; P; S; 降伏强度; 抗拉强度; 延伸率; 冲击值. 药芯焊丝; K-71T; E71T-1; 0.04; 0.45; 1.30; 0.015; 0.012; 520; 580; 29; -20℃; 适合于贮器、桥梁、造船和其他结构的焊接. K-71TLF; E71T-1/-1M; 0.03; 0.38; 1.35; 0.015; 0.010; 520; 570; 28; -20℃; 少烟雾型,适合于贮器、造船、桥梁、重型结构和其他结构制造的焊接. K-71TB; E71T-5/-5M; 0.02; 0.60; 1.60; 0.015; 0.013; 550; 610; 30; -30℃; 适合建筑机械、压力容器、桥梁、造船等各种结构、碳钢及490N/mm2级高强度钢. K-71TM; E71T-1M; 0.03; 0.59; 1.44; 0.013; 0.014; 500; 520; 28; -20℃; 全位置焊接490N/mm2级高抗拉力，用于机器、造船、桥梁和车辆. K-KGS; E71T-GS; 0.16; 0.31; 0.82; 0.014; 0.006; 520; 自我保护型，用于在平焊位置上的单道坡口焊和薄板金属上的角焊. K-NGS10; E71T-GS; 0.10; 0.11; 0.53; 0.016; 0.006; 480; 530; 22; 应用于单道塔焊和角缝焊接. K-70T; E70T-1/-1M; 0.03; 0.50; 1.45; 0.014; 0.013; 540; 570; 25; -20℃; 金属芯丝，用于熔敷率高的中、重厚板的平焊和H-角焊. KX-200; E70T-1; 0.04; 0.41; 1.25; 0.014; 0.011; 510; 550; 27; -20℃; 金属内芯，适合桥梁等熔敷率高的中、重厚板的平焊和H-角焊. KX-70CM; E70C-3M; 0.04; 0.60; 1.50; 0.014; 0.013; 530; 610; 27; -30℃; 适合建筑机械、压力容器、桥梁、造船、高强力钢平焊及平角焊专用焊材. TIG焊丝 类别; 品名; AWS型号; 焊道金属化学成分的化验值(%); 焊道金属机械性能的化验值(%); 特性与用途. C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; 降伏强度; 延伸率(%). TIG焊丝; T-50; ER70S-6; 0.08; 0.82; 1.52; 580; 30; 用于管道、钢板平板和其他制造钢的焊接、更适合于被要求质量和抛光度准确时的焊接. T-50G; ER70S-G; 0.09; 0.70; 1.50; 580; 32; 用于低温时软钢、490N/mm2和不含钢的焊接，适合于管道的底部焊接和薄板的全位焊接. T-53; ER70S-3; 0.07; 0.65; 1.18; 550; 32; 用于管道、钢板、平板和其他制造钢的焊接、更适合于被要求质量和抛光度准确时的焊接. T-70S2; ER70S-2; 0.05; 0.50; 1.09; 570; 29; 适合于管道、钢板、平板和其他制造钢的焊接..