| 产品名称： | 精密铸铁补焊机 |
| --- | --- |
| 规格型号： | SH-07A |
| 产品描述： | SH-07A型精密铸铁补焊机，是在SH-07型精密铸铁补焊机的基础上开发又一款采用脉冲喷射的原理和数字控制技术，改善焊接波形和电弧的工艺性能，全面解决铸铁产品焊接性能差的问题，如焊后常有气孔，易断裂，易产生白口和焊接裂纹等。 SH-07A型精密铸铁补焊机用于球墨铸铁件、灰口铸铁件、可锻铸铁各类铸铁产品的焊接、焊补。具有焊接效率高，质量好，成本低，操作方便，可焊度高，焊接热影响区小，工件无变形，焊后可机加工（包括在焊区钻孔、攻牙等），焊缝成型美观等优点。 采用SH-07A铸铁补焊机常用方法 1．本焊机采用≤φ2.5 电焊条。 2．本焊机电流在10A-200A。 3．使用时在铸件待焊部分开出坡口，坡口表面光泽，便于焊接电弧烧到坡口的任何地方。 4．补焊铸铁时，在保证熔池形成的前提下，占空比越小越好，焊接脉冲频率在5Hz以下。 5．为保证结合紧密无断迹，应该保证每个焊点都要搭界。 6. 对长期在油环境工作的被焊工件，应去油后再冷弧焊。 7．焊前若焊条受潮应该先处理好再使用。 8.如工件焊区需要机加工、钻孔、攻牙应使用脉冲有、和高频状态。 |