介质 氮、氢、气、氨、石油产品

主体材料代号 阀体/阀盖 阀板/阀瓣 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮 工作温度

C 25/WCB 2Cr13 黄铜 聚四氟乙烯 QT400-15 -30℃～100℃

P 1Cr18Ni9Ti

R 1Cr18Ni12Mo2Ti