皮革用蜡

1.变色革专用蜡粉

随着人们对聚氨酯合成革及其制品要求的提高，传统的黑、综色合成革产品已不能满足人们日益提高的欣赏品味。研制开发一些富于时尚和艺术表现力的合成革类产品是摆在我们面前的一个重要课题。  应力变色革是利用一种新型的变色蜡粉，采用某种特定的工艺技术制造的，当其在拉伸、顶起、弯曲、折叠等外部应力作用下，其产生形变的部位就会呈现颜色变化，并且随着形变梯度的变化，颜色呈现由深到浅的渐变特征，能给人一种自然、柔和的感觉。一旦外力消除，革面的颜色又会自然地复原如初。该革一经出现就被许多制鞋及箱包厂家所接受和认可。上海焦耳蜡业有限公司主要的变色蜡粉主要有：

型 号		作 用		熔点,℃		粒径,μm		特       点

MPO135		变色蜡粉		160		3		给予平滑、有光泽的感觉及外观、增强润滑性、提高抗磨擦、抗磨蚀及抗刮痕性。替代WN-1135

MP0265		变色蜡粉		146		3		酸固化PU底漆，146℃.替代WN-1265

MP4		压花变色蜡粉、水煮变白蜡粉		270		3-6		本产品可以使人造革水揉变白（水煮变白），其是超细蜡粉。可以制成颜色变化的高级多层次人造革。压花变色效果佳。

MP101		应力变色革蜡粉		260		3-5		用于制造PU革表面加工的蜡粉，特性:变色效果、恢复性好、添加量:配方总量5~10%，视配方体系与用途适量添加、 以高速搅拌直接分散于涂料中。

MP106		变色革蜡粉		160		3-5		用于制造PU革表面加工的蜡粉，粒径微细均匀，容易分散。特性:用于生产应力变色革，变色效果、恢复性好、添加量:配方总量5~10%，视配方体系与用途适量添加、 以高速搅拌的方式直接分散于涂料中。

2. JW-0135应力变色革专用蜡粉

随着人们对聚氨酯合成革及其制品要求的提高，传统的黑、综色合成革产品已不能满足人们日益提高的欣赏品味。研制开发一些富于时尚和艺术表现力的合成革类产品是摆在我们面前的一个重要课题。应力变色革是利用一种新型的变色树脂和变色蜡粉，采用某种特定的工艺技术制造的，当其在拉伸、顶起、弯曲、折叠等外部应力作用下，其产生形变的部位就会呈现颜色变化，并且随着形变梯度的变化，颜色呈现由深到浅的渐变特征，能给人一种自然、柔和的感觉。一旦外力消除，革面的颜色又会自然地复原如初。该革一经出现就被许多制鞋及箱包厂家所接受和认可。JW-2101应力变色革专用蜡粉是专门用于制造应力变色革的蜡粉。

主要技术指标：外观　　　　　　　　　粉末，

颜色                 白色　　　　熔点，℃　　　　　　　160机械杂质：           无明显机械杂质贮存运输：  应贮于通风干燥处，防潮、防晒、防火。包装：编织袋，内衬塑料袋。每袋净重20kg。

3.JW-0210应力变色革专用蜡粉

随着人们对聚氨酯合成革及其制品要求的提高，传统的黑、综色合成革产品已不能满足人们日益提高的欣赏品味。研制开发一些富于时尚和艺术表现力的合成革类产品是摆在我们面前的一个重要课题。应力变色革是利用一种新型的变色树脂和变色蜡粉，采用某种特定的工艺技术制造的，当其在拉伸、顶起、弯曲、折叠等外部应力作用下，其产生形变的部位就会呈现颜色变化，并且随着形变梯度的变化，颜色呈现由深到浅的渐变特征，能给人一种自然、柔和的感觉。一旦外力消除，革面的颜色又会自然地复原如初。该革一经出现就被许多制鞋及箱包厂家所接受和认可。JW0210应力变色革专用蜡粉是专门用于制造应力变色革的蜡粉。

主要技术指标：外观:　　　粉末，

颜色:     白色　　　　熔点，℃　210机械杂质：  无明显机械杂质贮存运输：  应贮于通风干燥处，防潮、防晒、防火。包装：编织袋，内衬塑料袋。每袋净重20kg。

4. 10号蜡粉

作用：10号蜡粉的二甲苯和DMF混合溶液可以喷涂于人造革或真皮表面上，能够产生蜡感效果。

产品性能：

外观：白色粉状

熔点：80℃左右

纯度：大于99.9％

5. 9－1聚酰胺蜡粉

本产品是聚酰胺改性蜡粉，具有熔点高、硬度大，可增加涂料(家具涂料、木材染色剂、工业涂料、罐涂料)、油漆和油墨的抗刮伤性，抗摩擦性能、增加流动性，获得表面平滑，防结块、减少颜料、填料、硅胶、消光剂的沉降和易于操作等特点。可改善涂料、油漆和油墨的打磨性，在多孔的表面改善脱气性。

外观颜色................................白色粉末         熔点(℃ )..............................140－146         酸值 (mgKOH/g )..........................无

密度( g/cm3 )........... ................0.89         粒径 (μm )          Dv50 .................................... 1.99          Dv98 ................... .................8.32                  针入度10-1mm 小于........................0.6

闪点(℃)………………………………………….. >285

使用时可采用高剪切的分散设备或球磨机调入，加入量为0.5－3%，为保证分散均匀，搅拌时间应大于15分钟。当用于粉末涂料时，可先与其他成分一起干混，然后用挤出机或捏合机搅拌均匀，在多孔的表面，该蜡粉可起脱气剂作用，添加量不应超过0.1 - 2％。

6.绒感蜡粉

绒感微粉蜡，具有较高的熔点、良好的稳定性、优越的耐溶剂性、较高的硬度、良好的抗括伤性与耐磨性等。绒感蜡粉可以产生绒感效果。

绒感微粉蜡主要质量指标

粒径，激光法，微米		6

软化点，大于		300℃

外观，		白色粉末

分子量,万		1-10

7. 150X消光粉（属于氧化硅类型）

本产品采用沉淀法生产，且未经任何改性剂改性。本产品可用作皮革、油墨、涂料中消光剂、颜料的防沉淀剂、增稠剂。天然橡胶和合成橡胶的补强填料、合成树脂的填料、、车辆及金属软质抛光剂以及乳化剂中的防沉降剂。还可用作农药载体和轻量新闻纸的填料。其主要质量指标为：

1000℃灼烧减量，5％

PH值 ：6－8

平均粒径：3－9微米

比表面积，大于m2/g，300

8.NM纳米消光粉

外观：白色粉末

粒径：20纳米

消光粉、哑光粉 The flatting agent series

消光粉、消光剂、哑光粉

指标 型号	SiO2 含量（干基）％	平均 粒径μm	白度	PH值	DBP 吸油值Cm3/g	加热 减量%	灼烧 减量%	表面 处理

TW1510	≥99	≤2	＞95	5.0～7.0	280～300	＜4	≤7

TW150	≥99	≤2	＞95	5.0～7.0	280～300	＜4	≤10	有机物、蜡

TW1552	≥99	≤2	＞95	5.0～7.0	280～300	＜4	≤7	有机物、蜡

TW1553	≥99	≤2	＞95	5.0～7.0	280～300	＜4	≤10	有机物、蜡

TW1543	≥99	≤2	＞95	5.0～7.0	280～300	＜4	≤7	有机物、蜡

消光粉采用凝胶法生产，以二氧化硅为基体，经有机或无机表面处理而成的新型高档微粉类消光粉。特点是，消光能力强，并且具备优良的分散性和防沉性，在油漆漆膜中能够体现出优良的外观效果、透明性及手感，ＴＷ系列高档消光剂(消光粉/哑光粉/哑粉)适用于各种涂料体系，包括溶剂型木器涂料、水性木器涂料、工业涂料及油墨、皮革表面处理剂(边油)等。

特点：有机处理，易分散，透明性好，手感好，表面效果好，贮存稳定性强。

基本物化指标：孔隙率1.8(ml/g) 平均粒径(um)平均值(Coulter法测定) 3.0吸油值(g/100g) 280-300 表面处理 蜡及其它有机改性剂 干燥损失(%) 105℃， 灼烧损失(%) 900℃，2小时 12 PH 值 5%水溶液下测定 ７　二氧化硅消光剂，由于粒度小，（一般在5μm以下）又为多孔性物质，在油漆中下沉缓慢，漆膜表干时仍有很多留在表面，形成微小的凹凸不平，使入射光变成散乱的漫反射，光泽度下降，但不影响漆膜外观的平整性和手感。加入经有机物处理的消光剂，使漆膜的丰满度，抗划痕性、耐磨性、抗沉积性能更优。