- 非离子聚丙烯酰胺

- 一、非离子聚丙烯酰胺产品性能指标

：
　　※ 外观：白色颗粒
　　※ 固含量：≥88%
　　※ 分子量：200-1200万
　　※ 荷密度：< 5.0（Mole %）

- 二、非离子聚丙烯酰胺产品特点

1、 水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
　　2、 添加少量非离子聚丙烯酰胺，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m3），即可充分发挥作用。
　　3、 同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

- 三、非离子聚丙烯酰胺功能

非离子聚丙烯酰胺絮凝效果极强，由于它具有：
　　1、 澄清净化作用；
　　2、 沉降促进作用；
　　3、 过滤促进作用；
　　4、 增稠作用及其它作用。
　　在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

- 四、使用方法

：
　　1、 使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
　　2、 溶解时，将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60°C），可加速溶解。
　　3、 调整被处理液的PH值，使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用（通过试验选择最佳PH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。）
　　4、 加入非离子聚丙烯酰胺溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

- 五、注意事项

：
　　1、 操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。
　　2、 使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。
　　3、 非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。

- 六、主要用途

：
　　1、 对有机胶体状悬浮物有特效，能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污呢性质选用相应型号，脱水时不粘滤布，压滤时不松散，效率高。
　　2、 用于有机污水的处理，如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水，以及城市下水等。
　　3、 用于造纸增强，提高纸张的干湿强度，如在造纸过程中加入PAM-CSG-1产品，可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍，干纸拉力提高50%，主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。
　　4、 用于油田化学助剂。

- 说明

：
　　1、 本产品包装为内衬双层聚乙烯塑料袋的编织袋、或贴塑牛皮纸袋二种，每袋净重25㎏。
　　2、 本产品粒度为20-80目，亦可根据用户要求生产。