|  |  | 深圳市红叶杰科技有限公司 |
| --- | --- | --- |

加成型电子灌封胶HY 9025说明书

一、产品特性及应用
HY 9025是一种低粘度阻燃性双组分加成型有机硅导热灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。固化时不放热、无腐蚀、不产生任何副产物，可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘、防水防潮防霉防尘，固定元器件，耐化学介质，耐黄变，耐气候老化。完全符合欧盟ROHS指令要求。

二、典型用途 
- 大功率电子元器件

- 散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护

三、使用工艺：

1.     混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。

2.     混合时，应遵守A组分： B组分 = 1：1的重量比。

3.     HY 9025使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。

4.     应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80～100℃下固化15分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。

!! 以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生未固化现象，所以，最好在进行简易实验验证后应用，必要时，需要清洗应用部位。

.. 不完全固化的缩合型硅酮
.. 胺(amine)固化型环氧树脂
.. 白蜡焊接处理(solder flux)

四、固化前后技术参数：

| 性能指标 |  | A组分 | B组分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固 化 前 | 外观 | 黑灰色流体 | 白色流体 |
|  | 粘度（cps） | 2500±500 | 2500±500 |
| 操 作 性 能 | A组分：B组分（重量比） | 1：1 |  |
|  | 混合后黏度 （cps） | 2000～3000 |  |
|  | 可操作时间 （min） | 120 |  |
|  | 固化时间 （min，室温） | 480 |  |
|  | 固化时间 （min，80℃） | 20 |  |
| 固 化 后 | 硬度(shore A) | 25±5 |  |
|  | 导 热 系 数 [W（m·K）] | ≥0.8 |  |
|  | 介 电 强 度（kV/mm） | ≥25 |  |
|  | 介 电 常 数（1.2MHz） | 3.0～3.3 |  |
|  | 体积电阻率（Ω·cm） | ≥1.0×1016 |  |
|  | 线膨胀系数 [m/（m·K）] | ≤2.2×10-4 |  |
|  | 阻燃性能 | 94-V1 |  |

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

五、注意事项:

1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。

2、本品属非危险品，但勿入口和眼。

3、存放一段时间后，胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。

4、胶液接触以下化学物质会使9025-9060不固化：

1）  有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。

2）  硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。

3）  胺类化合物以及含胺的材料。

在使用过程中，请注意避免与上述物质接触。

六、包装规格：

HY 9025：50Kg/套。(A组分10Kg +B组分10Kg)

七、贮存及运输：

1.本产品的贮存期为１年（25℃以下）。

2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。