PU板广泛应用于节能型工业厂房、民用建筑、住宅等，具有美观大气、节能保温、寿命长久等优势。

产品名称:PU板，又称聚氨酯夹芯板、聚氨酯复合板、聚氨酯节能板，正确的说法是建筑用聚氨酯绝热夹芯板，符合的国家标准是GB/T 23932-2009，替代的旧标准是JC/T868-2000。

该产品是以聚氨酯硬泡作为保温层的双金属面、单金属面、非金属面复合板材，通常用于工业厂房、物流仓储、集成房屋的墙面、屋面围护系统。

聚氨酯夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离）时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m2 。板材有效宽度通常为1000mm，长度可定制。

聚氨酯夹芯板的生产需要有先进的夹芯板连续生产线，工艺为内外镀锌（镀铝锌）彩钢板冷弯成型、中间涂布聚氨酯硬泡复合而成

采用专利技术的防渗漏夹芯屋面板，更是将聚氨酯夹芯板的优势发挥到极致。

PU板具有以下特点：

1）导热系数低 　聚氨酯夹芯板复合板的导热系数小、绝热性能好，是最好的保温材料。

2）板型美观、安装方便

3） 聚氨酯夹芯板防火性好

4） 聚氨酯夹芯板无毒无味

5） 使用温度范围广

6）防水、防湿

聚氨酯夹芯板外形美观，整体效果好，它集承重、保温、防火、防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，具有良好的性价比优势，是一种用途广泛、极具潜力的高效节能建筑围护材料，也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。