彩石金属瓦，是采用高新技术生产的，以防腐性能优异的镀铝锌钢板为基板，以水性丙烯酸酯为粘合剂，以烧结彩砂为面层，再以耐候性极强的丙烯酸树脂为最外表层（相当于油漆）的新型高级屋面材料。因其美观、轻巧、耐用、环保，近年来已经成为国际屋面材料的主流产品，国内建筑使用。

是由镀铝锌钢板作为基材、耐指纹涂层、彩色砂粒、丙烯酸树脂、丙烯酸酯构成。

1）中镀铝锌钢板是由55%铝，43.4%锌和1.6%硅组成的热镀液经热镀而成的，其加工性、涂装性与镀锌钢板基本相同，镀铝锌板正常使用寿命是普通镀锌板的2--6倍。

2）镀铝锌上面为耐指纹涂层，耐指纹涂层起到保护镀铝锌层的作用，同时耐指纹涂层能使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行更好粘结，耐指纹涂层的颜色分为无色透明和淡绿色。

3）烧结彩砂是金属瓦的装饰层及基层保护层，它是由一定粒径的玄武岩颗粒经高科技着色工艺和高温烧结而成的。具有十多种颜色，可耐紫外线照射，能降低雨水给金属瓦造成的噪音。

4）丙烯酸酯为粘合钢板与彩砂的关键材料，同时也作为采砂表面的保护层，防止细部雨水渗漏，能延长砂粒色彩的寿命。

彩石金属瓦构成：

1.丙烯酸树脂保护层

2.烧结彩砂层

3.丙烯酸酯粘结层

4.镀铝锌合金层

5.基材钢板

6.镀铝锌合金层

7.耐指纹保护层

彩石金属瓦的种类：

七波瓦（圆弧瓦）、八波瓦（米兰瓦）、斜边瓦（菱形瓦）

木纹瓦、方格瓦、小罗马、大罗马。

抗震性——地震发生时，金属瓦不会像一般的瓦片滑落，减少负伤情况。

轻质性——重量轻，减少建筑物的承重。

施工便捷性——自重轻，面积大，配件简单，大大降低施工强度，缩短施工时间。

经济型——在旧建筑屋顶施工，不需要撤去任何屋顶材料，可以直接施工，使得废弃物处理费用最小化。

彩石金属瓦有耐候性、耐湿性、耐盐水喷雾性、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐热性、不燃性扥特性。该产品以镀铝锌钢板为基材，并有多层保护膜处理，可经受严寒、冰雹、暴风、雨雪、和酷热、地震等恶劣气候以及自然灾害的袭击，不会因此而开裂、老化、遇火燃烧、风掀，具有很长的使用寿命。

它可以用于木屋架，钢构架，全钢网架，混凝土屋面的使用。由于具有易弯曲，切割等特点，适用于各种建筑，对于坡度在（12-90度）屋面也可安全施工，特别适用于“平改坡和屋面翻新”工程。同时能够替代原有的黏土瓦、水泥瓦、彩钢板、玻纤沥青瓦、石板瓦等，施工的同时不必要把原有的屋面拆下来，就可直接施工。由于金属瓦的表面面积大，重量轻，可弯曲，切割，通过采用独特的扣接设计与构造和水平钉固方式，相互连接固定牢靠。这种干式化施工，简便快捷，节省材料。

安装快捷—具体安装参考“彩石金属瓦及其应用”

一、瓦面耐候性试验是模拟夏季瓦面经高温日晒后突降暴雨和冬夏年温度的反复作用，对房顶瓦面进行的加速气候老化试验，是检验和评价房顶瓦体系质量的最重要的试验项目。耐候性试验与实际工程有着很好的相关性，能很好地反应实际的耐候性能。大型耐侯性试验要求试样经20次高温（70℃）——降雨（15℃）循环和20次加热（50℃）——冷冻（-20℃）循环后不得出现空鼓、脱落及开裂。

二、高频率：对于一个注重技术及检测的厂家，每一个产品的研发、每一次配方的调整、每一种原材料的更换，除了应进行严格定量的单项指标检测分析，还应该实物产品，进行定性的施工性能及综合性能检测。

三、时效高：商场如战场，企业为了满足市场的需要，对试验的时效往往要求都很高，而绝大多数的检测机构由于体制的原因，所提供的服务往往很难达到企业的检测要求。

四、日照的模拟： 国内通行的耐老化试验方法是氙弧辐射，但在国外氙弧辐射和紫外光老化试验都是应用广泛的试验方法，这两种方法是基于完全不同的原理。氙灯照射试验箱仿制全部的太阳光谱，包括紫外光、可见光和红外光，其目的是模拟太阳光。而紫外光老化试验并不企图仿制太阳光线，而只是模仿太阳光的破坏效果。它是基于这样的原理，长期在室外暴露的耐久性材料，受短波紫外光照射引起的老化损害最大。

经过综合性价比分析：用紫外线+普通烘烤灯模拟日光的直射状态，确保日照破坏与温度破坏均接近实际情况。

五、温度的模拟： 根据行标的要求，耐候性实验室的温度控制范围应该达到-25℃～30℃。但由于制冷设备造价昂贵，并根据冬冷夏热地区的气温变化范围，暂按0℃～70℃进行模拟，方法如下：

1：0℃～10℃范围：主要采用冰块对实验室进行降温，同时使用冰水混合物对实验瓦进行喷淋冷却。

2：10℃～50℃范围：主要采用温度控制箱对实验室进行温度调节，其可调范围为室温至50℃，同时使用辅助电加热手段对实验室进行加温。

3： 50℃～70℃范围：夏季日照时间长，而且太阳辐射强度大，通常水平屋顶外表面的空气综合温度达到60～70 ℃，西墙面综合温度达到50～60 ℃，东墙面综合温度达到45～50 ℃，根据这一要求，我们采用了5-10组烘灯及2组紫外线灯进行模拟阳光直射进行烘烤，确保实验墙表面温度达到理想温度，并保证足够照射时间。

六、附述：如上检测方法并不代表产品就能达到如此要求，但可以拿彩石金属瓦粘合剂所生产出来的彩石金属瓦和其它同类产品做同样的测试来区分优劣，瓦用胶参数参照“彩石金属瓦用聚丙烯酸酯乳液胶黏剂的研制”