纸蜂窝夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。

这些夹芯板成品便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要。

- 就芯材来分有六种：聚苯夹芯板即EPS夹芯板（目前市场上，应用最为广泛的品种）； 　挤塑聚苯乙烯夹芯板即XPS夹芯板； 硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；酚醛夹芯板即PF夹芯板；岩棉夹芯板即RW夹芯板。2.就面板来分有两种：　金属面板与非金属面板两种。金属面板易加工，可以做成各种形状，但有些场合 　非金属面板有着金属面板所不及的作用，如耐腐蚀、耐撞击方面等。 　广泛用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛，极具潜力的高效环保建材。

- 产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm 　芯材厚度:50mm ~250mm 　有效高度:1000mm、1200mm 　适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙 　维护、装饰建材、活动房办公楼等 　防火等级:B1~B3(阻燃：溶融) 　吸湿率：3.9（%）

- 1、纸蜂窝夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高等优点，特别适用于吊顶、隔断系统。2、厚度（mm）：50-250；3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；4、宽度（mm）：1150（1200）5、芯材性能：A、聚苯乙烯体积密度：≥15kg/m3 导热系数 ≤0.036W/m.K 最高使用温度：约100 oC B、岩棉 体积密度：≥110kg/m3 导热系数：≤0.043W/m.K最高使用温度：约500 oC A|不燃性：B1级B、不燃性：A级A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗水。B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离）时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m2 保温隔热该彩钢板复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯（EPS）、聚氨酯等，导热系数低，从而活动房具有良好保温隔热效果。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有极佳的结构特性。