铝酸盐无机水泥防腐砂浆

产品特点

百强牌BY-2028型铝酸盐无机防腐砂浆早期强度高、抗拉弹模较低,且耐磨、耐腐蚀、抗渗、 抗冻性能优异,与老混凝土具有良好的粘结性能,适用到防腐、 防渗等工程中，还可于因碳化、气蚀、冻融破坏及化学侵蚀而引起的混凝土表层开裂、表面剥 蚀破坏的修补。

技术指标:参照JC/T984-2005/GB/T50046-2018《聚合物水泥防腐砂浆1类标准》:

| 检测项目<Ⅰ类标准> | 单 位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 | 初凝时间/min | ≥45 |
|  | 终凝时间/h | ≤10 |
| 28d抗压强度 /mpa | 28d | ≥24.0 |
| 粘结强度/MPa | 28d | ≥1.2 |
| 粘结强度/MPa | 28d | ≥1.2 |
| 抗渗压力/MPa | 28d | ≥1.5 |
| 耐酸性 | 48h（10%醋酸）泡 | 无起泡、无开裂、无脱落 |
| 耐碱性 | 24h（10%）碱液泡 | 无起泡、无开裂、无脱落 |
| 耐酸性 | 48h（10%柠檬酸）泡 | 无起泡、无开裂、无脱落 |

基层处理：

百强牌BY-2028型聚合物铝酸盐抗腐蚀砂浆基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈,有渗漏处须先用快速堵漏剂进行处理，保持基面湿润至无明水为准，以达到更佳的抗腐蚀砂浆施工效果。

材料配制：

1、先将聚合物铝酸盐防腐砂浆倒入桶中，按粉料：水比=1：0.18-0.20的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。

2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的聚合物抗腐蚀砂浆胶浆应在1-1.5h内用完。

施工与养护：

1、百强牌BY-2028型聚合物铝酸盐抗腐蚀砂浆作整体面层时，厚度不应大于2.5mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜超过10-15㎡,可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于12h。

2、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24h。当进行后一次聚合物抗腐蚀砂浆抹面时，应一次抹平，不得反复抹压。

3、施工后的砂浆层需养护7天。
应用范围：

百强牌BY-2028型用于工业与民用建筑的屋面、地下室、隧道、矿井、人防工程、地下人行道、地下商场、地下停车场、游泳场、水塔、给排水池、水泵站等有防水抗渗要求的混凝土工程。2、建造水池、游泳池、水塔、贮罐，大型容器、粮仓，山洞内贮存库。3、建筑工程：地面，内、外墙面，卫生间，污水池等防水防腐。

产品介绍

百强牌BY-2028型无机铝酸盐防水防腐砂浆具有防水、抗裂、抗拉伸、抗折弯、早强、抗渗、防漏、防潮、耐酸碱等优点，专门用于建筑结构表面层的钢性性防水防腐，形成坚固致密的憎水物质，充填、堵塞混凝土、砂浆在硬化过程中形成的毛细孔隙和水通道，具有极强的憎水性和潮气的排斥性，从而赋予混凝土结构物与水泥制品优异的防水防腐性能。

施工注意事项

1、本产品聚合物铝酸盐抗腐蚀砂浆施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。

2、本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如必须在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在1h内用完。

包装与贮存：40kg/袋;可根据客户要求定制包装规格。宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放