活性炭纤维技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单丝直径 | denier | 10-20 | GB/T29762-2013 |
| 2 | 堆积密度 | Kg/m³ | 80-85 | Loose density |
| 3 | 着火点 | ℃ | ≥500 | ASTM D3466 |
| 4 | 比表面积 | ㎡/g | 1300 | BET |
| 5 | 孔容 | cm³/g | ≥0. 67 | Single point Adsorption |
| 6 | 酸碱度 | PH值 | 5. 6-7. 0 | GB/T12496*20-90 |
| 7 | 灰粉 | % | ≤1.5 | GB/T12496*11-90 |
| 8 | 吸碘量（液相） | mg/g | 1150-1200 | GB/T12496*7-90 |
| 9 | 吸苯率 | % | 40-43 | Jisk1474-91 |
| 10 | 厚度 | mm | 3-4 |  |
| 11 | 幅宽 | m | 1-1.2 |  |

廊坊森尔过滤器材有限公司

2019年10月