舒泊润®循环润滑油

Superlube 33006

产品描述

Super Lube ® Cycle Lube 是一种合成多功能润滑脂，特别为自行车和摩托车应用而设计，在各种天气条件，都有长期理想的润滑效果，此配方添加了Syncolon ® (PTFE),具有抗磨，防腐和极压添加剂的作用，从而达到持久的润滑效果。

Super Lube ® Cycle Lube 可清洁和渗透，然后干燥，留下一个防水油脂膜作为保护。喷在链条、变速器、刹车和换挡点、旋转点等活动部件上。

性能特点

绝缘                               优越的抗磨损性能          零下仍然可以自由流动

渗透和涂层                耐海水和盐水

干净                               不会滴落、流淌或蒸发

在减少摩擦的同时防止生锈和腐蚀     延长链条寿命，减少维护

典型应用

适用于摩托车和自行车       前后制动器

链条润滑                   换挡点和电缆

轴心点和变速器

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 33006 | 6盎司 |

分析数据

| 指 标 | 等级/结果 |
| --- | --- |
| NLGI等级 | 2 |
| 颜色 | 半透明 |
| 温度范围 | -40°F-450°F |
| 比重 | 0.866 |
| 气味 | 溶剂味 |
| 类型 | 非干性的 |
| 固体润滑剂 | PTFE |
| 溶剂含量VOC(加利福利亚) | <25% |

使用方法

使用清洁链条的工具或旧牙刷，清洁链条，必要时使用矿物酒精

烘干链条

使用前摇匀

喷涂整个链条

保质期Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.