舒泊润® 引擎防护剂

Superlube 20055

产品描述

Super Lube ® 引擎防护剂 是一多功能配方，结合了Syncolon® (PTFE)在合成油基中的特殊低摩擦特性，可与金属表面粘合并填充微孔，大大减少引擎磨损。

Super Lube ® 引擎防护剂 树脂附着在关键的摩擦表面上，尤其是气缸壁和轴承。

Super Lube ® 引擎防护剂 采用Syncolon® (PTFE)的引擎防护剂可在冷启动时保护您的引擎，即使好的机油也无效。

Super Lube ® 引擎防护剂 减少摩擦，增加马力和性能，同时减少燃料消耗，使发动机运行更平稳，它具有行业高比例的Syncolon® (PTFE)的全悬浮，以粘合和保护运动部件免受磨损，一次可保护超过50000英里。

Super Lube ® 引擎防护剂 可有效的处理所有金属表面，它的摩擦系数很低。

性能特点

优良的抗磨，防锈，防腐性能

改善低温启动

与大多数常规油兼容

典型应用

汽车发动机引擎（汽油和柴油）             船舶（四轮引擎）

差速器-齿轮箱-手动变速箱                 摩托车（四轮引擎）

(20% S/L 引擎防护剂/80% 液体）           农业设备

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 20040 | 4盎司 |
| 20320 | 1夸特 |
| 20055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明白色 |
| ISO粘度等级 | ASTM D445 | 150 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 145 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89 |
| 倾点 | ASTM D97 | -20°F（-29℃） |
| 摩擦系数 | ASTM D4172 | <0.068 |
| 生物降解 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

对于新车出厂后使用，建议在您的车主使用册中的磨合时间。

放油，更换机油滤清器。

补充优质级机油至推荐容量减去舒泊润引擎防护剂正在使用的数量。（在3-6磅容量的发动机中，用舒泊润代替1夸特油。在更高容量的发动机使用20%舒泊润与80%的油）

立即运行引擎10分钟，让舒泊润引擎防护剂循环整个引擎，以涂层和保护运动部件。

继续遵循制造商推荐的润滑油和过滤器服务间隔。

5万英里后重新处理。（更频繁的处理会使老旧或更高里程的发动机受益）

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.