ArChine Synchain YMH 280

合成酯类高温链条油

产品资料

ArChine Synchain YMH 280 链条油是由高品质的合成POE基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减小，功能令人满意。

主要优点如下：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机                  饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承                        玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂                          纸胶印机

烤漆线链条                            造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机                        热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线                    烘箱链条

终身型、初装润滑油                    水泥厂

窑车轮子用轴承                        汽车厂的烤漆线

典型技术指标

| 外观 | 黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 粘度@40℃，cSt | 281.26 |
| 粘度@100℃，cSt | 31.89 |
| 粘度指数 | 155 |
| 密度 20℃ g/cm3 | 0.974 |
| 闪点，℃ | 290 |
| 燃点，℃ | 314 |
| 倾点，℃ | -24 |
| NOVAK 测试 （蒸发损失） | 0.7% |
| 铜片腐蚀3h/100℃ | 1级 |

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。