舒泊润®  轨道润滑脂Syncolon®(PTFE)

Superlube 41400

产品描述

Super Lube ® 轨道润滑脂 是NLGI 1级润滑脂，专门为轨道侧润滑器制定，用于减少轮缘到轻轨系统弯曲轨道部分的噪音和磨损，Syncolon®(PTFE)的加入增强了合成基础油的润滑性，并实现了超长的追踪效果，减少了所需的润滑器数量，从而节约了总体的成本。

Super Lube ® 轨道润滑脂  是一个环保的可以替代典型的曲线润滑脂。

性能特点

干净清晰                    优良的抗磨性能

无污渍                      良好的储存能力

不干燥                      稳定性

卓越的追踪能力              良好可泵性

卓越的润滑性                降低噪音

良好的低温特性              减少摩擦

流动性                      防止生锈和腐蚀

高粘度指数

典型应用

机车轮法兰                  破门器                耦合器        电机轴承

弯曲铁轨                    排料启闭器            轨道开关

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 41035 | 35磅 |
| 41040 | 40磅 |
| 41400 | 400磅 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 | ASTM D217 | 1 |
| 颜色 |  | 半透明的白色 |
| 温度范围 |  | -45°F-450°F（-43℃-232℃） |
| 粘度（基础油） cSt@100℃ cSt@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 8 350 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 滴点 | ASTM D2265 | >550°F（287℃） |
| 工作锥入度，60 strokes | ASTM D217 | 310-340 mm/10 |
| 四球试验 负载磨损指数 焊接点 | ASTM D2596 | 70.63 kgf 400kg |
| 四球EP瘢痕直径 | ASTM D2266 | <1.0mm |
| 低温扭动@-54℃ 开始 10分钟运行 跑步1小时 | ASTM D1478 ASTM D1478 ASTM D1478 | 0.27 N-m(0.37 in-lbs) 0.08N-m(0.11 in-lbs) 0.006 N-m(0.09 in-lbs) |
| 盐雾试验（100小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 1.2×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 |
| 油分离 | ASTM D6184 | <2% |
| 蒸发损失，22小时@212°F（100℃） | ASTM D972 | <1% |
| 氧化稳定性（100小时） | ASTM D942 | 0.5 psi drop |
| 梯姆肯摩擦试验 | ASTM D2509 | 40磅 |
| 闪点 | ASTM D92 | >428°F（220℃） |
| 燃点 | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 车轮轴承泄漏 | ASTM D1263 | <1.0 g |
| 水冲刷（max） | ASTM D1264 | <1% |
| 铜腐蚀 24小时 100℃ | ASTM D4048 | 1B |
| 酸值 | ASTM D664 | .5 mg KOH/g |
| 生物降解力 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

当填充履带侧轮法兰润滑器时,清楚油脂库中的任何污垢和碎片

打开桶或桶盖,将油脂倒入蓄水池

注意不要污染油脂

如果表面有油,使用刮刀将油和润滑脂混合

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.