BVA FMO-17-150

食品级齿轮油

产品概述：

BVA FMO-17-150是专门配制的齿轮润滑油，具有优异的润滑性和高承载性能。该产品具有优异的抗磨损性，能防止湿气腐蚀，不起泡，可快速与水分离。BVA FMO-17-150齿轮油具有高负载性和抗磨损性，特别适用于食品加工机械的齿轮润滑。产品通过USDA/NSF H1认证，允许与食品偶尔接触。产品符合CFR第21篇178条178.3570项FDA食品接触指南的规范。该产品使用前不要与其它材料混合，应单独使用。

产品特性：

通过USDA/NSF H1认证

优异的抗腐蚀性

高负载性

不起泡

极佳的抗磨损性

快速的水分离性

应用：BVA FMO-17-150推荐用于食品加工行业的齿轮设备的润滑。

典型特性：

| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 密度@ 20℃, g/cm3 | 0.874 |
| 运动粘度@ 40℃, mm2/s | 160 |
| 运动粘度@ 100℃,mm2/s | 16.4 |
| 粘度指数 | 108 |
| 闪点, ℃ (开口) | 260 |
| 倾点, ℃ | -33 |
| 总酸值 mg KOH/g, ASTM D664 | <0.75 |
| 铜片腐蚀, 100℃,ASTM D-130 | 1 A/B |
| 4球磨损测试，1200RPM，75摄氏度，40公斤，1个小时 （ ASTMD-4172 ) | <0.4 |
| 4球极压测试 (ASTM D 2783) | >160 |
| FZG 测试,A/8,3/90( DIN 5159) | >12 |