舒泊润®低温合成润滑油

Superlube 74050

产品描述

Super Lube ®低温合成润滑油 是一种全合成的高品质油，具有高粘度指数和低倾点特性，非常适合在低温下运行且需要稀油的薄油，这种油不会因粘度而产生阻力或结合。

性能特点

卓越的低温性能                       改善氧化稳定性             防腐蚀

低的分离扭矩                         减少摩擦                   延长设备寿命

保护金属表面

高粘度指数，适用于北极地区

典型应用

链条和锁                            泵               低扭矩的要求

冰柜和制冷设备                     低温轴承油

极端低温循环系统                   户外设备的氧化和腐蚀保护

需要稀薄油的极端寒冷地区，如海洋，建筑，采矿和石油工业

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 74050 | 5加仑 |
| 74055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明 |
| 温度范围 |  | -85°F-392°F（-65℃-200℃） |
| ISO粘度等级 | ASTM D445 | 22 |
| 倾点 | ASTM D5950/D97 | -49°F（-45℃） |
| 密度 |  | 0.833 |

使用方法

清洁干燥的待处理区域

涂抹足够的油，覆盖所有接触的区域

必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.