舒泊润®防腐蚀&接头凝胶

Superlube 82400

产品描述

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 是一种高分子量的接头用胶。可作为电介质化合物以及防腐蚀剂使用。具有优异的油膜强度和较长的防腐、防锈寿命。

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 将提供比典型润滑脂更好的保护，NLGI 0级稀的黏度使其容易涂上保护层，，这样就比普通油脂寿命更长。注意：因不含极压添加剂，故不能当作润滑脂使用。

舒泊润防腐胶 是一种有效的电介质化合物和防腐蚀剂，可用于插头和接头、电接头和电器设备、火花塞、线圈接头，是优良的抗氧化剂。

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 很柔滑，不会变硬、裂解，由于良好的工作机能不会发生性质上的改变。良好的质量控制确保产品有最长的贮藏期并且不会发生油的分解。

性能特点

具有从-42℃到260℃极大的温度范围

能出色的抵御盐水和大多数清洁剂

不会干掉或形成有害的有磨损性的沉积物。

不会分油

良好的油膜强度

介电常数高

比普通的油脂有更好的防护作用

磨损力度低

应用

1． 电池端                   2．电线连接器                   3．点火开关

4． 闸刀                     5．保险丝支架                   6．电源开关

7． 电源插座                 8．电接头                       9．绝缘油脂

10．防腐蚀剂、防冻剂        11．裸漏的金属表面               12.电路板

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 82003 | 3盎司 |
| 82015 | 400克 |
| 82016 | 400克 |
| 82030 | 30磅 |
| 82120 | 120磅 |
| 82400 | 400磅 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明琥珀色 |
| 温度范围 |  | -45°F-500°F（-43℃-260℃） |
| 生物降解性 | ASTM D7373 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |
| 粘度 | ASTM D217 | 355-385 mm/10 |
| 密度 | ASTM D1298 | 0.89g/cm³ |

使用方法

清洁干燥待处理工具

涂抹一层舒泊润®防腐蚀&接头凝胶，直到要保护的区域被完全覆盖

必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.