舒泊润® O型圈硅酮润滑剂

Superlube 56205

产品描述

Super Lube ®O型圈硅酮润滑剂 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，专为润滑、密封和调理O型密封圈和其他调节器及阀门系统组件而设计。它与大多数塑料和橡胶兼容。此外，本产品具有防水、防潮、防氧化、热稳定等特点。

在安装过程中使用Super Lube ®O型圈硅酮润滑剂有助于保护O型环免受磨损、挤压或切割的损坏。它还有助于正确安置O形环，加速装配操作，提高自动化装配。

在动态气动应用中，用Super Lube ®O型圈硅酮润滑剂润滑O型环将延长设备的使用寿命。

Super Lube ®O型圈硅酮润滑剂 通过填充压盖表面的空间和降低弹性体的渗透率，帮助减少真空应用中的总体泄漏率。

性能特点

清洁食品级O形密封圈润滑剂            橡胶防腐剂

清除O形环流体                        热稳定

真空应用                              大多数橡胶和塑料的润滑

密封湿气                              温度范围广

高绝缘强度                            与多数橡胶和塑料化合物兼容

典型应用

O形环-静态和动态             软水器和水龙头阀          挡风雨条

气动系统                     池泵和过滤器              橡胶垫片

密封件                       密封

压力旋塞阀                   阀门

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 56204 | 4盎司 |
| 56205 | 5加仑 |
| 56255 | 55加仑 |

| 聚合物(塑料)恒应变拉伸试验 | 评级 |
| --- | --- |
| 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | E |
| 醋酸纤维素(CA) | E |
| 聚酰胺(PA)(尼龙) | E |
| 聚碳酸酯(PC) | E |
| 聚乙烯(PE) | E |
| *超高分子量(PE-UHMW) | E |
| *低密度(PE-LD) | E |
| 聚-/聚丁醚酞(PET / PBT) | E |
| 聚甲醛、聚醋酸酯(POM) (Delrin) | G |
| 聚丙烯(PP) | E |
| 聚苯醚(PPO) | E |
| 聚亚苯基suphide (PPS) | G |
| 聚苯乙烯(PS) | E |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | E |
| 聚氨酯(PUR) | E |
| 聚氯乙烯(PVC) | E |
| 热塑性弹性体(TPE) | E |
| 弹性体(橡胶) | 评级 |
| 丙烯酸酯橡胶(ACM) | E |
| 丁苯橡胶 | E |
| 丁(IIR) | E |
| 氯丁橡胶(CR) | E |
| 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) | E |
| 乙丙二烯橡胶(EPDM) | E |
| 氟化橡胶(FKM) | E |
| 天然橡胶(NR) | E |
| 氯丁橡胶(CR) | E |
| 腈(NBR) | E |
| 聚氨酯(AU、欧盟) | E |
| 四氟丙烯橡胶(FPM, FEPM) | E |
| 丁苯橡胶(SBR) | E |
| 硅橡胶(FMQ、PMQ、MQ、VMFQ、VMQ) | NC |
| 氟橡胶(FKM) | E |
| 评级的关键 E -兼容性很好 G-兼容性好 NC -不兼容 |  |

分析数据

| 指 标 | 特性 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 透明 |
| 温度范围 |  | -58°F-392°F（-50℃-200℃） |
| 粘度@25℃ |  | 5000 |
| 粘度/温度系数 |  | 0.62 |
| 比重@25℃ |  | 0.973 |
| 倾点 |  | -45℃ |
| 磅/加仑 |  | 8.12 |
| 介电强度25℃ kV/mm |  | 18 |
| 闪点 | 闭口300C | >300℃ |
| 折射率25℃ |  | 1.404 |
| 表面张力25℃，mN/m |  | 21.1 |
| 蒸气压200℃ |  | 1.33 |
| 体积膨胀系数 25℃-100℃ |  | 9.45×10-4 |

使用方法

清洁表面

均匀的涂抹于表面

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.