舒泊润® 扣眼润滑油

Superlube 81055

产品描述

Super Lube ® 扣眼润滑油 是一种不易燃的水性聚合物溶液，具有广泛的工作温度范围，低摩擦系数和干燥清洁。

Super Lube ® 扣眼润滑油 提供卓越的临时润滑，不会留下任何残留物。

Super Lube ® 扣眼润滑油 是一种橡胶插入润滑剂，有助于橡胶和软塑料部件的紧密配合。

性能特点

简化了组件插入       与大多数塑料和橡胶部件兼容      不易燃

干燥清洁             减少摩擦

速度组装

典型应用

扣眼和衬套            轴套和隔膜                    轴套，插头和皮带

O型环                轮胎，软管和密封件

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 81050 | 5加仑 |
| 81055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 琥珀色 |
| 温度范围 |  | -15°F-220°F（-26℃-104℃） |
| 粘度 | ASTM D445 | 66-100 cSt |
| 可燃性 |  | 不易燃 |
| PH值 |  | 6.5-7.5 |
| 摩擦系数 - 静态 - 动态 |  | 0.0140 0.096 |
| 生物降解性 | ASTM D7373 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

清洁干燥待处理区域

应用润滑油

组装

去除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.