舒泊润® 发动机装配润滑脂

Superlube 19003

产品描述

Super Lube ® 发动机装配润滑脂 是一种柔软的白色NLGI 0润滑脂。

Super Lube ® 发动机装配润滑脂 防水，是一种优异的装配发动机润滑脂。

Super Lube ® 发动机装配润滑脂 可以用于所以类型的金属涂层运动部件和发动机重建应用。

Super Lube ® 发动机装配润滑脂 为发动机提供润滑油膜，防止划伤并减少热量，直到位于曲轴箱中的机油有足够的时间润滑发动机。

性能特点

在初始启动时充当电机的润滑剂    可用于汽油和柴油发动机                   干净，白色油脂

防止在初始启动时划伤和摩擦      可用于所有类型的金属运动部件的涂层

保护金属表面不生锈和腐蚀

典型应用

用于运动部件，以消除在初始启动时卡住    阔杆，活塞和环，传动和发动机改造   主轴承和杆轴承

车轮，螺母和螺栓装配，以减少摩擦        防卡                                变速杆

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 19003 | 3盎司 |
| 19008 | 8盎司 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 | ASTM D217 | 0 |
| 颜色 |  | 白色 |
| 温度范围 |  | -45°F-450°F（-43℃-232℃） |
| 滴点 | ASTM D2265 | >550°F（287℃） |
| 四球试验 负载磨损指数 焊接点 | ASTM D2266 ASTM 2596 | <1.0mm 70.63kgf 400kg |
| 氧化稳定性-100小时 | ASTM D942 | 0.5 psi drop |
| 车轮轴承泄漏 | ASTM D1263 | <1.0g |
| 铜腐蚀-24小时.@100℃ | ASTM D4048 | 1B,shiny |
| 水洗 | ASTM 1264 | <1% |

使用方法

清洁和干燥的区域/设备处理；使用刷子涂抹表面；去除多余；必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.