舒泊润®食品级防卡剂

Superlube 48008

产品描述

Super Lube ® 食品级防卡剂 采用Syncolon®(PTFE)是一个无金属重型合成配方设计，以防止磨损，腐蚀和防卡。

Super Lube ® 食品级防卡剂 改善垫片性能及可清除，并在安装过程中防止螺纹磨损。

Super Lube ® 食品级防卡剂 当暴露在高温环境下，金属部件的组装和拆卸非常方便。用于热循环，各种金属腐蚀，并可保护接头免受腐蚀性环境的影响。

性能特点

防锈、防腐蚀的同时减少摩擦  温度范围宽                        防水

防卡和摩擦                        与不锈钢和不锈钢合金兼容

无金属配方                        不透盐水，饮用水安全

不会滴落、流淌或蒸发

典型应用

螺母，螺栓，螺柱，法兰，衬套和垫片    座椅调节器和轨道        管接头

摄像头、幻灯片、阀门、输送机、链条    牵引座                  滑动配合，压配合，键控轴

中心轴,底盘、缓冲装置           金属零件润滑剂           金属对金属，不锈钢和不锈钢合金

食品加工设备                          绞车、滑轮、纽扣        导轨、滑块及其他活动部件

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 48008 | 8盎司（226.8克） |
| 48160 | 14.1盎司（400克） |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI级别 | ASTM D217 | 2 |
| 颜色 |  | 半透明白色 |
| 温度范围 |  | -30°F-475°F（-34℃-246℃） |
| 粘度（基础油） cSt@100℃ cSt@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 8 350 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 水，PPM | ASTM D1744 | 35 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.04 最大限度 |
| 滴点 | ASTM D2265 | >550°F（287℃） |
| 工作锥入度（60 strokes） | ASTM D217 | 265-295 mm/10 |
| 四球磨损载荷磨损指数： 烧结点： | ASTM D2596 | 70.63kg 400kg |
| 四球极压试验磨斑直径： | ASTM D2266 | <1.0 mm |
| 低温扭矩@-54℃ 开始： 运行10分钟： 运行1小时 | ASTM D1478 ASTM D1478 ASTM D1478 | 0.27 N-m(0.37 in-lbs.) 0.08N-m(0.11 in-lbs.) 0.006 N-m(0.09in-lbs.) |
| 盐雾试验（100小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 12×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 |
| 油分离 | ASTM D6184 | <2% |
| 蒸发损耗， 22小时.@212°F(100℃) | ASTM D972 | <1% |
| 氧化稳定性，100小时 | ASTM D942 | 0.5 psi drop |
| 梯姆肯摩擦磨损 | ASTM D2509 | 40磅 |
| 闪点： | ASTM D92 | >428°F（220℃） |
| 燃点： | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 车轮轴承泄漏 | ASTM D1263 | <1.0g |

使用方法

清洁表面

取适量均匀涂抹

组装

擦去多余的部分

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.