舒泊润®硅溶胶

Superlube 91110

产品描述

舒泊润®硅溶胶 是一种通用的液体气溶胶润滑剂，主要设计来减少非负载轴承机械组件的摩擦。

舒泊润®硅溶胶 可以安全的用在橡胶上，当喷涂到塑料或成品表面时，应小心谨慎，因为此产品可能会对漆面产生负面影响。

舒泊润®硅溶胶 具有高介电性能，能很好的防止生锈和腐蚀。

舒泊润®硅溶胶 通过美国NSF认证，符合美国农业部H-1认证，可用于食品工业

性能特点

缓蚀剂                                极端温度下使用                        绝缘

长效                                  防止门窗捆绑和发出吱吱声              防止结冰

安全的用于橡胶，乙烯基和塑料          通过Kosher认证                       通过NSF认证

典型应用

O形圈、橡胶和垫圈                   工具                     挡风雨条

门、锁和窗户                         脱模                     跑步机

食品加工设备                         高速机械                 运动器材

电子设备

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 91110 | 11盎司 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半清澈透明 |
| 温度范围 |  | -40oF-392oF（-40℃-200℃） |
| 气味 |  | 溶剂味 |
| 类型 |  | 不干胶 |
| 比重 |  | 0.965 |
| 溶剂含量VOC |  | <60℃ |

使用方法

在通风良好的地方使用

在使用前和使用过程中摇匀即可

将需要喷涂的区域擦拭干净

距离预定区域约8英寸

使用方便的延长管定位应用

保质期Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.