舒泊润®电气、光纤牵引化合物

Superlube 80050

产品描述

舒泊润® Superpull 电气/光纤牵引化合物是一种可灌注化合物，具有低的摩擦系数，适用于牵引地下光缆、同轴电缆和铜线电缆。

舒泊润® Superpull 电气/光纤牵引化合物在长期暴露时不会损坏电缆护套，它完全湿润电缆表面，允许以最小的摩擦拉动电缆。

舒泊润® Superpull 电气/光纤牵引化合物干燥干净，无粘性，有润滑膜。

性能特点

电线电缆                     温度范围广                     不易燃

可减少摩擦系数               与电缆护套兼容

易于注入内管和进给管         比传统的化合物更持久

典型应用

润滑动力，电力，电话和光纤电缆    牵引各类电缆通过管道     电气商务承包商

地下电缆安装             电信公司

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 80320 | 1夸特 |
| 80010 | 1加仑 |
| 80050 | 5加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半清澈 |
| 温度 |  | -15 oF-220 oF（-26℃-104℃） |
| 膨胀值 |  | None |
| 粘度 | ASTM D445 | 160-182 cst |
| 涂层因子(附着系数) a)垂直的 b)水平的 |  | 61-65% 64-69% |
| 蒸发速率(%分) |  | 0.0521 |
| pH |  | 6.8+/-0.1 |
| 可燃性 |  | 不易燃 |
| 摩擦系数 a)静态 b)动态 |  | 0.075 0.070 |
| 电缆与导管材料的兼容 |  | 是 |

使用方法

待处理的清洁区域

当电缆进入管道时，要对整个电缆进行涂覆。

用抹布擦拭多余的部分

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.