舒泊润®开关板润滑剂

Superlube 58010

产品描述

Super Lube ® Switch Plate Lubricant 轨道开关板润滑剂是一个高效的含Syncolon® PTFE的轨道开关板润滑剂，具有防结冰性能，用于轨道开关板，抛竿和其他移动部件。清洁、绝缘。

性能特点

优异的润滑性能           较低的粘度，使它很容易使用刷子，倒或者手喷雾器

延长服务周期             防水，在雨/雪中不会被冲走

优良的低温流动性         低温下不会结冰

绝缘                     稳定性，兼容性强，可兼容大多数橡胶

清洁                     无腐蚀，无污染

典型应用

开关板            耦合器                       降雨量和湿度大的地区

抛竿              任何活动部件

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 58010 | 1加仑 |
| 58050 | 5加仑 |
| 58055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 等级/结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明白色 |
| 温度范围 |  | -40°F-450°F（-40℃-232℃） |
| 粘度 cst@100℃ cst@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 15 118 |
| ISO级别 | ASTM D445 | 100 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 131 |
| 倾点 | ASTM D97 | -30°F（-34℃） |
| 生物降解性 | ASTM D7373 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

待处理的清洁区域

用刷子、布或喷雾器在所有接触部位涂上润滑剂

涂抹足够的润滑剂，允许吸入密封区域

必要时重复这个过程

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.