舒泊润® O型环硅脂

Superlube 93030

产品描述

Super Lube ®O型环硅脂是一种含有特殊配方的非固化硅化合物，专为润滑、密封和调理O型密封圈和其他调节器及真空和阀门系统组件而设计。它与大多数塑料和橡胶兼容。此外，本产品具有防水、防潮、防氧化、热稳定等特点。

在安装过程中使用Super Lube ®O型环硅脂有助于保护O型环免受磨损、挤压或切割的损坏。它还有助于正确安置O形环，加速装配操作，提高自动化装配。

在动态气动应用中，用Super Lube ®O型环硅脂润滑O型环将延长设备的使用寿命。

Super Lube ®O型环硅脂 通过填充压盖表面的空间和降低弹性体的渗透率，帮助减少真空应用中的总体泄漏率。

性能特点

耐热性好，耐高温                      与多数橡胶和塑料化合物兼容

真空应用                               真空室

润滑剂                                 密封剂，稠度高

使用温度宽

典型应用

O形环-静态和动态             软水器和水龙头阀          挡风雨条

气动系统                     池泵和过滤器              橡胶垫片

密封件                       密封

压力旋塞阀                   阀门

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 93003 | 3盎司 |
| 93016 | 400克 |
| 93030 | 30磅 |
| 93400 | 400磅 |

| 聚合物(塑料)恒应变拉伸试验 | 评级 |
| --- | --- |
| 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | E |
| 醋酸纤维素(CA) | E |
| 聚酰胺(PA)(尼龙) | E |
| 聚碳酸酯(PC) | E |
| 聚乙烯(PE) | E |
| *超高分子量(PE-UHMW) | E |
| *低密度(PE-LD) | E |
| 聚-/聚丁醚酞(PET / PBT) | E |
| 聚甲醛、聚醋酸酯(POM) (Delrin) | G |
| 聚丙烯(PP) | E |
| 聚苯醚(PPO) | E |
| 聚亚苯基suphide (PPS) | G |
| 聚苯乙烯(PS) | E |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | E |
| 聚氨酯(PUR) | E |
| 聚氯乙烯(PVC) | E |
| 热塑性弹性体(TPE) | E |
| 弹性体(橡胶) | 评级 |
| 丙烯酸酯橡胶(ACM) | E |
| 丁苯橡胶 | E |
| 丁(IIR) | E |
| 氯丁橡胶(CR) | E |
| 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) | E |
| 乙丙二烯橡胶(EPDM) | E |
| 氟化橡胶(FKM) | E |
| 天然橡胶(NR) | E |
| 氯丁橡胶(CR) | E |
| 腈(NBR) | E |
| 聚氨酯(AU、欧盟) | E |
| 四氟丙烯橡胶(FPM, FEPM) | E |
| 丁苯橡胶(SBR) | E |
| 硅橡胶(FMQ、PMQ、MQ、VMFQ、VMQ) | NC |
| 氟橡胶(FKM) | E |
| 评级的关键 E -兼容性很好 G-兼容性好 NC -不兼容 |  |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI 级别 | ASTM D1092 | 2 |
| 颜色 |  | 半透明白色 |
| 温度范围 |  | -40°F-500°F（-40℃-260℃） |
| 粘度(基础油)@25℃ | ASTM D445 | 5000 |
| 比重@25℃（77°F） | ASTM D1298 | 1.11 |
| 工作锥入度 60冲次 | ASTM D217 | 265-295 |
| 蒸气压@200℃(帕卡) |  | 1.33 |
| 介电强度（Volts/mil,50 mil gap） | CTM 0114 | 400 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 1.2X1012 |
| 油分离，21小时/100℃ | ASTM D6184 | 0% |
| 蒸发损失 22小时.@212°F(100℃) | ASTM D972 | 0.4% |
| 熔点 |  | 无 |
| 水冲洗 | ASTM D1264 | <1% |

使用方法

清洁表面

均匀的涂抹于表面

不要与其他润滑脂混合

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.