舒泊润® 干式薄膜润滑剂

Superlube 11016

产品描述

Super Lube ® 干式薄膜润滑剂 在溶剂基础中含有亚微米尺寸的Syncolon® （PTFE）粉末颗粒。

Super Lube ® 干式薄膜润滑剂 使用时，溶剂会清洁并将干燥的润滑剂粉末带到润滑的组件中，然后迅速蒸发，留下不会吸附灰尘的保护性Syncolon® （PTFE）护罩，干式涂层具有低摩擦系数，可提供出色的润滑和释放性能。

Super Lube ® 干式薄膜润滑剂 可用于木材，纸张，玻璃，橡胶，织物，皮革，乙烯基，金属和大多数不受压力的塑料。具有出色的热稳定性和化学稳定性，在电子产品上使用时形成天然的绝缘屏障。

性能特点

干净                           防止吱吱响和粘粘            小粒径-不会喷嘴堵塞

温度宽广                       不受油，水和溶剂影响        清洁润滑

不导电                         持久润滑

使用方便

干燥

典型应用

工业滑梯和滑轨               管件                        运动器材

复杂的钟表和机构             树干铰链                    直排轮滑鞋和自行车

门锁和锁芯                   窗口导轨                    无线电控制的汽车

链条、电缆、旋转接头         精密仪器                    船只和飞机

工具                         电气电子设备                生锈的螺母和螺栓

成型脱模剂                   高速机械

拉链                         乐器

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 11006 | 5.25盎司 |
| 11016 | 11盎司 |

分析数据

| 指 标 | 结果 |
| --- | --- |
| 颜色 | 淡白色/不透明 |
| 外观 | 液体，干燥至白色固体 |
| 气味 | 轻微溶剂 |
| 比重 | 0.680-0.700 G/ml |
| 蒸发速率 | 1.00 |
| 沸点 | 无 |
| 闪点 | <1.4°F（<-17℃）（浓缩）（估计） |
| 粘度 | 5 cst |
| 溶剂含量 | 免除 |

使用方法

使用前摇匀

使用方便的延长管定位应用

不要在明火或白炽灯材料存在的情况下喷涂、

在通风良好的地方使用

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.