# FRPP加筋管

FRPP加筋管是一种采用国外先进配方自主研发，通过改性复合而成，由独特的工艺设备连续注塑成型、内壁光滑、外壁带有垂直加强筋的新型FRPP管。主要用于埋地排污、排水系统。由于外壁采用了工字钢原理，FRPP加筋管具有独特的性能优势，在排污系统中逐步取代了传统的水泥管和其他模压FRPP管，成为世界上最先进的埋地排水、排污管材。
　　FRPP加筋管比较其他管材的特点
　　1、材料新，产品结构合理，强度高，耐腐蚀。
　　2、内壁光滑，流通量大，同流量使用口径小，不易结垢。
　　3、重量轻，搬运安装方便，排管不需做混凝土基础，施工速度快。
　　4、橡胶圈承接方法可靠，施工质量保证，柔性接口抗不均匀性强。
　　5、内部工作压力0.2MPa，抗泄露，使用寿命长，一般大于50年。
　　6、综合造价和水泥管基本相同。产品规格（单位mm）
　　管外径DN管内径D
　　150  145
　　225  218
　　300  290
　　400  390
　　500  486
　　600  585
　　800  783
　　1000  980
　　FRPP加筋管技术性能项目
　　项目指标
　　环柔性试样圆滑，无反向弯曲，无破裂
　　环刚度KN/㎡S2≥8S1≥4
　　冲击实验TIR(20℃)%≤10
　　连接密封实验（常温）
　　0.2MPa15min无破裂、无渗漏
　　烘箱实验150±2℃30min无分裂、无开裂、无起泡
　　应用
　　适用于软土质地区，广泛应用于市政工程雨水、污水排放、工业废水排放、小区排水工程、盐业输卤、渔业灌水、矿井通风、排水工程、农林排灌、水利工程等。