一．石英砂理化性质料

,精选优质矿石进行复杂加工而成。粒度范围用5—480目，可按用户要求生产，外观白色或结晶状。主要用途：高级玻璃，玻璃制品，耐火材料，熔炼石类，精密铸造，砂轮磨材等。

二．石英砂作为滤料的具体应用

精制石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形，色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.5％，机械强度7.5度。石英砂滤料，主要用于无阀滤池、虹吸滤池、中高速过滤器、离子交换器承托层、玻璃制品、翻砂铸造等。

目前部分地区使用天然河砂、海砂作滤料，虽然造价低廉，但使用期短，机械强度差，易破碎。石英砂比天然砂使用周期延长3-4倍。且滤后水质稳定，从经济效益看，相对比较，本石英砂比河砂和海砂还是低廉得多。国内石英砂滤料己达世界领先水平。

三．石英砂滤料用途

广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、水处理  做玻璃 景观 铺草坪 工艺品 磨料等工业及生活水处理和工业水处理行业。
其他说明：本厂长期生产各种规格：石英砂滤料、石英粉。石英砂滤料是重要的工业矿物原料，非化学危险品，可汽运，火车运输，空运，水运。工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.（mm为毫米单位）
分 类：石英砂滤料有较高的耐火性能，工业上将石英砂常分为:天然石英砂，普通石英砂滤料，精致石英砂滤料，高白熔融石英砂滤料及硅微粉等。
　　石英砂滤料：SiO2≥90—99％Fe2O3≤0.06—0.02％,耐火度1700℃，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。粒度范围0—200目，可按用户要求粒度生产。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品用超细超白石英粉，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷吵等行业。
    石英砂滤料产品技术指标：
    石英砂滤料   包装：50公斤/袋编织袋   运输：汽运   质量标准：规格按客户要求生产包装
 理化性能分析
物理性能 化学性能
项　　目 单位 数据 项　　　目 单位 数据
比　　重 g/cm3 2.66 沸　　　点 ℃ 2550
造纸、工业污水处理等领域

石英砂介绍：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，它的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(1-20目为1.6，20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。石英砂表面积研究是非常重要的，其表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的，国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测，现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法，国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的，请参看我国国家标准（GB/T 19587-2004）-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作，由于样品吸附能力的不同，有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间，如果测试过程没有实现完全自动化，那测试人员就时刻都不能离开，并且要高度集中，观察仪表盘，操控旋钮，稍不留神就会导致测试过程的失败，这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积分析仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器（兼备直接对比法），更重要的F-Sorb 2400比表面积分析仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备，其测试结果与国际一致性很高，稳定性也很好，同时减少人为误差，提高测试结果精确性。
石英砂应用领域：石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料磨具，砂轮，研磨等工业。 可汽运，火车运输，空运，水运。工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。
石英砂规格：常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.（mm为毫米单位）主要规格：4-6目、6-10目、10-20目、20-40目、40-70目、70-140目等(以目为单位）。
石英砂分类：天然石英砂，普通石英砂，精制石英砂, 高纯石英砂，熔融石英砂及硅微粉等。石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料。
参数：
分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据
SiO2含量 99% 容重 1.75t/m3 盐酸可溶率 0.4%
莫氏硬度 7.5 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸
沸点 2550℃ 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好
溶点 1480℃ 灰粉率 0.25% Zn含量 0.005%
比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准

石英砂精致石英砂普通石英砂饮用水石英砂电厂专用石英砂

本厂生产的石英砂滤料严格按照水处理用滤料，国家标准生产加工。石英砂是采用以含硅物质为主的天然石英矿石，经破碎、水洗、烘干、二次筛选而成。其色纯白、杂质含量小、多棱角、密度大、机械强度高，截污能力强，在过滤和冲洗过程中抗侵蚀，化学性能稳定，出水水质稳定，不堵塞，不结块，比海砂使用周期长（1－2周期），是净化水处理的理想材料。

•产品技术指标

性能：在中性及PH值在2.1-6.6范围内酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO2增量不超过2mg/L

水处理石英砂的选用：

一、作为水处理，过滤器或过滤罐用石英砂多采用普通石英砂即可。普通石英砂其含硅量在98％以上，多用在饮用水和非饮用水的水处理行业，一是配合无烟煤滤料过滤水比较好，二是价位低，经济实用。

二、作为技术要求较高的超精细水处理行业，如电厂、纯净水厂等多采用精制石英砂或酸洗石英砂。精制石英砂含硅量在99.6％－99.9％之间。

•石英砂适用范围：适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。

•石英砂其他用途：制造玻璃、耐火材料、陶瓷、冶炼硅铁、地坪、建筑涂料、铸造、研磨等。

•水处理常用规格：

0.5－1.0mm、1－2mm、2－4mm、4－8mm、8－16mm、16－32mm、32－64mm等。

•其它规格：40－70目、80－120目、100－200目等。

包装和贮存：

1、石英砂滤料为塑料编织袋包装，每袋净重50公斤。

2、石英砂不宜与承托料及其它滤料一起堆放，更不宜与其它有毒物品和污染物一起堆放

公司经营宗旨：质量第一，信誉至上，为用户所想，为用户所急，真诚热心，以心换心，以质以信求生存。我们能为您服务，是我们的自豪，而我们甘愿尽职，尽责。热烈欢迎全国各地有意购买石英砂的朋友来电咨询

欢迎来电联系咨询

巩义市森源水处理有限公司

联 系 人：邰先生

联系电话：13653978132 13598883070

电    话：0371-69594455

传    真：0371-69594456