| 矿物成分 |  | 蓝晶石 | 红柱石 | 硅线石 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶系 |  | 三斜 | 斜方 | 斜方 |
| 晶格常数 |  | a=0.710nm,α=90°05′ b=0.774nm,β=101°02′ c=0.557nm,γ=105°44′ | a=0.778nm, b=0.792nm. c=0.557nm, | a=0.744nm, b=0.759nm. c=0.575nm, |
| 结构 |  | 岛状 | 岛状 | 链状 |
| 晶形 |  | 柱状、板状或长条状集合体 | 柱状或放射状集合体 | 长柱状、针状或纤维状集合体 |
| 颜色 |  | 青色、蓝色 | 红、淡红 | 灰、白褐 |
| 密度/g,cm-3 |  | 3.53-3.65 | 3.13-3.16 | 3.23-3.27 |
| 相对硬度 |  | 异向性//c轴5.5⊥c轴6.5-7 | 7.5 | 6-7.5 |
| 莫来石效应 | 开始温度 | 1100℃左右 | 1400℃左右 | 1500℃左右 |
|  | 体积变化 | +18% | +5.4% | +7.2% |