導電銀獎CSP-3163 CSP-3310

CSP-3163 CSP-3310银浆是韩国昌星公司的产品。

导电银浆CSP-3163的应用：

• 薄膜开关

• 软电路板

• 天线零件

• 发热元件

导电银浆CSP-3163的特性

1. 无机物或金属粉末很均匀的分散在有机树脂里，所以此款银浆，拥有很好的印刷特性.
2. 固化后的银浆内部组织细密，并且拥有极好的表面硬度. 此种构造给予优良的导电性，耐磨损和耐腐蚀性.
3. 此款银浆的主要特点是电阻低,抗氧化性和印刷直线性优异.
4. 有极好的弹性和卓越的对聚酯薄膜的附着力.

导电银浆CSP-3163的特点：

●优秀的印刷性和抗氧化性

●极高的导电性

●极高的耐磨性与表面硬度

●极佳的附着力与折弯性

●极佳线清晰度(Line resolution)

导电银浆CSP-3163的检验规格表

| 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 固含量 | wt.% | 65%±2.0 |
| 黏度* | poise | 250±50 |
| F.O.G | ㎛ | < 10 |
| 比重 | g/cc | 2.2±0.2 |
| 划格测试 |  | 100/100 |
| 体电阻 | Ωcm | < 10-4 |
| 弯折测试 | times | < 30 |
| 铅笔硬度 | H | > 2 |

导电银浆CSP-3163的使用说明：

1.      稀释

为了降低浓度。可以适量的添加慢干性开油（< 3%）或者丁基纤维醋酸盐溶剂（<5%，Butyl Cellosolve Acetate）.

2． 印刷

用尼龙丝网或钢丝目（网目180~250）印刷。

3． 烘干

IR 隧道炉 120℃ 2~3 min

烤炉      130℃ 45~60 min

4. 储存和保质期

要储存在冷冻干燥的室内，避免阳光直晒。保存温度不超过20℃。

在以上提供的储存条件下，从生产日期算器，可以保存6个月。