Page 1 of 2

PU8505聚氨酯灌封胶

一、产品简介：

PU8505具有优异的弹性和电气性能，便于产品返修，流动性比较好，固化速度快，主要用于控制线路板的灌封，防水，防潮，耐高低温，防震，阻燃，性价比较高，气味低下，是替代透明环氧树脂和有机硅胶的理想材料。

二、产品性能：

1、固化前性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | A组份 | B组份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观* | 目 测 | 淡黄色液体 | 黑色液体 |
| 粘 度 | 25℃mPa•s | 900 | 600 |
| 密 度 | 25℃,g/cm³ | 1.21 | 0.96 |
| 混合比例 | 重量比 | 125:100 |  |
| 操作时间 | 25℃min | >20 |  |
| 凝胶时间 | hrs/25℃ | 3 |  |
| 保存期限 | 室温密封 | 半年 | 半年 |

2、固化后特性：

| 项目 | 单位或条件 | PU8505 |
| --- | --- | --- |
| 硬度* | Shore A | 50 |
| 拉伸强度 | MPa | 8 |
| 收缩率 | % | <0.05 |
| 吸水率 | 24hrs,25℃,% | <0.1 |
| 粘接强度 | MPa | 0.8 |
| 体积电阻率 | 25℃,Ω•cm | 1.0x1014 |
| 阻燃性 | 垂直燃烧法 | V-2 |
| 绝缘强度 | 25℃,kv/mm | >20 |
| 介电常数 | -------------- | 3.0(1MHZ) |
| 介质损耗角正切 | % | 1.1(1MHZ) |
| 使用温度范围 | ℃ | -60℃~120℃ |

三、操作工艺：

1、预热：将被浇注器件置于60℃左右烘箱中烘1-2小时，除去器件湿气。

2、混合：称取一定量A料，然后按比例加入B料，于混合容器中搅拌均匀。

(冬天气温较低时，对B料进行加温)

3、脱包：将混合料真空脱泡。

4、浇注：将脱泡后混合料浇注于灌器件中，25℃/2-3h 可完成表面固化。

Page 2 of 2

四、贮存，运输及注意事项：

1、此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品生产日期见包装桶

2、A、B组份应密封保存，若开启后未用完，请重新盖好盖子密封。

3、灌封过程中，混合容器，搅拌工具等应避免与水、潮气接触。

4、使用过程中，滴洒的胶液可用丙酮、醋酸乙酯、二氯甲烷等溶剂清洗，但不能把溶剂混入未使用的A、B胶及已经灌封的胶里面。

五、包装规格：

A料包装为铁桶，20kg/桶； B料包装为铁桶，16kg/桶。

注：以上性能参数为该产品于湿度为70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

东莞市铁牛电子材料有限公司           地址：广东省东莞市黄江镇袁屋围管理区

电话：0769-83632660                     传真：0769-83840100