煤质柱状活性炭

煤质活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭，不定形煤质颗粒活性炭，又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭，一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点;用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。

煤质活性炭的各种应用
1.水处理行业：自来水、工业用水、污水处理、纯净水、饮料、食品、医药用水
2.空气净化：除杂、除味、吸咐、除甲醛，苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质
3.工业：脱色、提纯、空气净化
4. 养鱼：过滤
5. 试剂：催化剂及催化剂载体
物理、化学性能分析 (GB/T 7701.4-1997)

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘值 | >800mg/ g | 强度 | >92％ |
| 比表面积 | >850m2/g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
| 总孔容积 | >0.8cm3/g | 余氯吸附率 | ≥85％ |
| 充填密度 | 0.45-0.55g/cm3 |  |  |
| 表中粒径分为1.0，1.5，2.0，3.0，4.0。其它指标可随用户需求调节 |  |  |  |

煤质活性炭规格
柱状：Φ1.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm;
粉状：100目以上 以筛网目数为准。
包装：25Kg，20Kg 双层编织袋，也可依客户定制。
煤质活性炭储存运输注意事项
1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。
/您查看的产品信息来源于郑州鑫益达科技有限公司，详情请访问：http://www.xydhxt.com/product/mzzhhxt.html