煤质颗粒活性炭

煤质颗粒活性炭选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成，外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点。煤质颗粒活性碳主要用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。

煤质颗粒活性炭外观：黑色颗粒状

煤质颗粒活性炭性能：颗粒活性炭主要净化水源，它不但能除去水 中异味、异色，而且能去除水中有机或无机杂质，达到灭菌目的。

煤质颗粒活性炭型号：活性碳的材质总分为两大类，一 木质活性碳、二 煤质活性碳，活性碳生产法有两种，一种是物理法，一种是化学法，两种材质类活性碳有很多种规则和型号，颗粒、圆柱状、圆球状、粉末状、片状、蜂窝状等，活性碳颗粒可按规格来加工。

煤质颗粒活性炭规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-6mm 6-8mm 8-16mm 16-24mm 24-32mm

煤质颗粒活性炭注意事项：

1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、储存 应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质 在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

4、防火 活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

用途：主要应用于冷饮、食品工业、医药工业、电厂等行业的净水，也用于工业用水和废水的深度净化，还可用于有毒气体的净化，废气处理，溶剂回收等方面。

由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。木质活性炭一般具有最大的孔隙半径，它们用于吸附较大的分子，环球活性炭厂活性炭的孔隙按孔径的大小可分为三类。大孔：半径1000 - 1000000 A。过渡孔：半径20 - 1000 A。微孔：半径小于 20 A。 並且几乎专用于液相中。在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的，称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。

/您查看的产品信息来源于郑州鑫益达科技有限公司，详情请访问：http://www.xydhxt.com/product/mzklhxt.html