椰壳活性炭

椰壳活性炭采用进口椰壳炭化料经高效活化精制而成，具有极强吸附性能，理化指标超强!椰子壳活性炭外观为不定型破碎炭、无毒无味，比表面积大、吸附能力强、吸附速度快、杂质含量低等特点。我公司生产的椰壳活性炭采用世界先进的英国技术回转式高温活化炉，经科学配方，精制而成。产品孔隙发达，吸附容量大，脱色、除臭快，产品强度高，使用寿命长，种类齐全，分别为黄金提炼专用活性炭、净水活性炭、味精精制炭、石化脱硫醇专用炭、维尼纶触媒载体活性炭、乙烯脱盐水炭、香烟过滤咀炭等等，广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。

椰壳活性炭的应用

①脱硫醇活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇(脱臭)催化剂的载体。

②维尼纶触媒活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。

③味精精制活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。

④香烟过滤嘴专用活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。

⑤柠檬酸专用活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。

⑥直接饮用水处理专用活性炭：活性炭用于家庭直接饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。

⑦防毒防化专用活性炭：装填各种通风设备的过滤网格及军事防毒面具等。

椰壳活性炭技术参数

| 项 目 Subject | 指 标 Index |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒 度Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80 |  |  |  |  |
| 碘吸附值Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
| 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
| 四氯化碳 CTC (%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
| 强 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
| 水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
| 装填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |

椰壳活性炭注意事项

1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

/您查看的产品信息来源于郑州鑫益达科技有限公司，详情请访问：http://www.xydhxt.com/product/ykhxt.html