深 圳 市 粤 旺 旺 科 技 有 限 公 司

地址：深圳市宝安区龙华街道东环一路南方明珠广场B座B559

电话：0755-27188632   传真：0755-28131865

- 应用范围：

硅橡胶制品表面喷涂

- 产品特性：

      - 方便打印

      - 手感光滑，抗刮性好

      - 单液型，可作任意光泽调整，使用方便

      - 透明度极高，表面结合性好

      - 优良的耐候性

- 产品外观：

半透明或乳白色液体

固含：55±1%      附着：100%

耐磨：25um±3um

粘度：10000±45min

固化条件：160℃*45min

- 储存条件：密封保存，放于通风干燥处

- 保持期：一年

- 使用方法：

- 依据喷涂需求使用指定溶剂稀释或直接喷

- 用搅拌机充分搅拌5-10min；

- 喷涂前须用300目过滤网双层过滤两遍

- 喷涂前先将产品经为火焰或放电处理

- 注意喷涂膜厚，偏薄会影响耐磨

- 油墨使用时应控制室温在22℃左右，并保证恒温恒湿；

- 以上数据仅供参考，具体操作依环境作业条件等因素相应变动。