厦门祥福兴胶粘制品有限公司

Xiamen Xiangfu Xing Adhesive Co., Ltd.

中国福建省厦门翔安火炬高新区翔岳路31号，邮编361000

Tel:+86-592-7080429     Fax:+86-592-7080427

聚酰亚胺胶带

技术指标

聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜（polyimde）为基材涂进口有机硅压敏胶粘剂而成。规格：宽可订做，长度为33M。

品名：聚酰亚胺胶带（金手指胶带，kapton胶带，卡普顿胶带，高温阻焊胶带）

颜色：金黄色

厚度: 0.06MM

对钢的粘着力：6N/25MM

拉伸张度：110N/25MM

延伸率：55%

耐温：220℃

耐电压:5KV

特性：具有耐高低温、耐酸碱、电气绝缘（N级），防辐射等性能，高粘着力、柔软服贴和再撕离不残胶等特性。

用途：适用于线圈、电线的缠结绝缘，电容器等电子产品的制造使用。在电子工业中，电子线路板（PCB）波峰焊锡遮蔽，保护金手指和高档电子绝缘，马达绝缘，遮蔽区无焊液渗透，撕除后金手指表面无残胶。

以上所列数据为实测数据, 非保证值, 谨供参考!

建议用户在使用前必须试用, 方可大量使用.